# Фабрика гипотез — отчёт по генерации исследовательской повестки

Цель: Снизить потери цветных металлов с хвостами фабрики ТОФ_2 (Ni: 23,756 т, Cu: 6,973 т за период)

Ограничения: нет

Источник данных: Хвосты ТОФ_2.xlsx

# 1. Диагностика потерь (факты из отчёта института)

## Изоморфная примесь Ni в пирротине — 11,162 т Ni

11,162 т Ni (63% потерь потока «хвосты пирротиновые») связано в решётке пирротина. Флотацией эта форма не отделяется от пирротина; вариант — магнитная сепарация пирротина в отдельный продукт с последующей переработкой (или гидрометаллургия).

## Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) — 9,027 т Ni+Cu

Класс -10 мкм составляет 44% массы потока «хвосты пирротиновые» (типично 15–20%). В тонких классах сосредоточено 9,027 т Ni. Вероятная причина — переизмельчение: неэффективная классификация возвращает готовый по крупности материал в мельницы.

## Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) — 2,432 т Ni

Крупные классы (+45 мкм и выше) составляют 48% массы потока «хвосты породные» и несут 2,432 т Ni (52% потерь). Тонина помола недостаточна для полного раскрытия.

## Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) — 2,104 т Ni

В потоке «хвосты пирротиновые» 2,104 т Ni (12% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) — 1,452 т Ni

В потоке «хвосты породные» 1,452 т Ni (31% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+125, -125 +71 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

## Раскрытый Cu в крупных/средних классах не извлечён флотацией — 1,405 т Cu

1,405 т Cu (39% потерь потока «хвосты породные») — раскрытые зёрна в классах +125, -125 +71, -71 +45, -45 +20 мкм. Крупные раскрытые частицы флотируются плохо из-за большой массы (отрыв от пузырька) — кандидат на гравитационное доизвлечение или усиление собирателя.

## Изоморфная примесь Ni в пирротине — 1,257 т Ni

1,257 т Ni (27% потерь потока «хвосты породные») связано в решётке пирротина. Флотацией эта форма не отделяется от пирротина; вариант — магнитная сепарация пирротина в отдельный продукт с последующей переработкой (или гидрометаллургия).

## Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) — 788 т Ni

788 т Ni (17% потерь потока) — силикатная форма и валлериит, текущей флотационной технологией не извлекаются. Это ограничивает достижимый эффект настройки флотации; долгосрочный вариант — гидрометаллургия.

## Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) — 496 т Cu

В потоке «хвосты породные» 496 т Cu (14% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+125, -125 +71 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

## Раскрытый Cu в крупных/средних классах не извлечён флотацией — 487 т Cu

487 т Cu (17% потерь потока «хвосты пирротиновые») — раскрытые зёрна в классах +71, -71 +45, -45 +20 мкм. Крупные раскрытые частицы флотируются плохо из-за большой массы (отрыв от пузырька) — кандидат на гравитационное доизвлечение или усиление собирателя.

## Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) — 475 т Ni

В потоке «хвосты породные» 475 т Ni (10% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Раскрытый Cu в шламах (потери флотации тонких классов) — 452 т Cu

В потоке «хвосты пирротиновые» 452 т Cu (16% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Раскрытый Cu в шламах (потери флотации тонких классов) — 297 т Cu

В потоке «хвосты породные» 297 т Cu (8% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

# 2. Ранжированные гипотезы

## №1. Магнитная сепарация пирротина с доизмельчением магнитной фракции позволит снизить потери никеля за счёт выделения пирротина с примесным никелем

Итоговый балл: 0.69   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (11,162 т Ni)

Механизм: Магнитная сепарация выделяет пирротин (магнитная фракция с примесным Ni), что снижает потери Ni

Обоснование: Изоморфная примесь Ni в пирротине составляет 11,162 т Ni (63% потерь потока «хвосты пирротиновые»). Магнитная сепарация может эффективно выделить пирротин с примесным никелем, что приведёт к снижению потерь никеля. Высокие магнитные свойства пирротина делают целесообразным применение магнитной сепарации в сочетании с флотацией [1]

Ожидаемый эффект: возврат 1,116–2,232 т Ni за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 1.00 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 1,116–2,232 т Ni/период ≈ $27.6 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.30 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.70 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Магнитная сепарация выделяет пирротин (магнитная фракция с примесным Ni), что сн

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость дополнительного оборудования для магнитной сепарации

Возможные затраты на доизмельчение магнитной фракции

Дорожная карта проверки:

Провести магнитный анализ проб хвостов

Выполнить флотацию магнитной фракции

Оценить содержание никеля в магнитной фракции

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, оборудование для магнитной сепарации, флотационные ячейки

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 290: «концентрат. Кроме меди, никеля и серы медно-никелевые руды 
содержат кобальт, селен, теллур. Высокие магнитные свойства 
пирротина делают целесообразным в ряде случаев применение 
магнитной сепарации …»

## №2. Замена спиральных классификаторов на гидроциклоны с настройкой диаметра песковой насадки позволит снизить потери Ni+Cu за счёт улучшения классификации и уменьшения переизмельчения

Итоговый балл: 0.65   |   Сигнал: Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) (9,027 т Ni+Cu)

Механизм: Классификация предотвращает переизмельчение / ошламование

Обоснование: Высокая доля шламового класса -10 мкм указывает на переизмельчение из-за неэффективной классификации. Гидроциклоны обеспечивают более точную классификацию по крупности, что снижает возврат готового материала в мельницы и уменьшает образование тонких шламов.

Ожидаемый эффект: возврат 903–2,257 т Ni+Cu за период (10–25% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.94 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 903–2,257 т Ni+Cu/период ≈ $26.1 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.17 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.83 («Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8»)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Классификация предотвращает переизмельчение / ошламование

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

возможное увеличение износа оборудования

повышенные затраты на замену оборудования

Дорожная карта проверки:

установка пилотной батареи гидроциклонов на одной секции

контроль гранулометрического состава разгрузок

сравнение потерь металлов до и после внедрения

Требуемые ресурсы: пилотная батарея гидроциклонов, лабораторное оборудование для ситового анализа, пробы хвостов

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

## №3. Тонкое грохочение в цикле измельчения снизит потери Ni+Cu за счёт более эффективного разделения по крупности

Итоговый балл: 0.61   |   Сигнал: Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) (9,027 т Ni+Cu)

Механизм: Грохот тонкого грохочения улучшает классификацию

Обоснование: Переизмельчение приводит к образованию тонких шламов, которые снижают эффективность флотации. Тонкое грохочение позволяет более точно разделить материал по крупности, что улучшает селективность разделения и снижает потери металлов.

Ожидаемый эффект: возврат 632–1,805 т Ni+Cu за период (7–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.73 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 632–1,805 т Ni+Cu/период ≈ $20.1 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.29 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.71 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Грохот тонкого грохочения улучшает классификацию

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

увеличение капитальных затрат на оборудование

возможное снижение производительности цикла измельчения

Дорожная карта проверки:

установка пилотного грохота на части потока

контроль гранулометрического состава разгрузок

сравнение потерь металлов до и после внедрения

Требуемые ресурсы: пилотный грохот, лабораторное оборудование для ситового анализа, пробы хвостов

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

## №4. Оптимизация аэрации пульпы во флотационных машинах уменьшит потери Ni+Cu за счёт повышения флотируемости крупных частиц

Итоговый балл: 0.61   |   Сигнал: Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) (9,027 т Ni+Cu)

Механизм: Расход воздуха / аэрация уменьшает переизмельчение

Обоснование: Переизмельчение приводит к образованию тонких шламов, которые плохо флотируются из-за большой удельной поверхности. Оптимизация аэрации помогает улучшить флотацию крупных частиц и уменьшить потери металлов.

Ожидаемый эффект: возврат 451–1,354 т Ni+Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.54 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 451–1,354 т Ni+Cu/период ≈ $14.9 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.18 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.82 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Расход воздуха / аэрация уменьшает переизмельчение

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

нестабильность процесса флотации

дополнительные затраты на энергоресурсы

Дорожная карта проверки:

изменение параметров аэрации на одной флотомашине

контроль флотометрических показателей

сравнение потерь металлов до и после оптимизации

Требуемые ресурсы: датчики расхода воздуха, лабораторное оборудование для флотометрического анализа, пробы хвостов

Источники:

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 174: «Суммарный 
трехфазный контур прилипания значительно увеличивается, чем 
снижается удельная (приходящаяся на единицу длины трехфаз
ного контура) сила отрыва. Групповая флотация возможна при 
высокой аэ…»

## №5. Оптимизация реагентного режима с увеличением дозировки ксантогената и аэрофлота повысит извлечение Ni за счёт улучшения гидрофобизации поверхности минералов

Итоговый балл: 0.58   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (2,104 т Ni)

Механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотации

Обоснование: Избыточное измельчение приводит к образованию тонких шламов, которые плохо флотируются. Увеличение дозировки реагентов улучшит гидрофобизацию поверхности, что повысит флотируемость раскрытых зёрен Ni. Это соответствует данным о потерях Ni из-за переизмельчения и недостаточной кинетики флотации

Ожидаемый эффект: возврат 210–421 т Ni за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.19 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 210–421 т Ni/период ≈ $5.2 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.24 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.76 («Добавление реагента Finfix 300 в контактные чаны перед основной флотацией»)

evidence: 0.77 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотаци

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Переизбыток реагентов может привести к снижению селективности флотации

Увеличение затрат на реагенты

Дорожная карта проверки:

Лабораторные флотационные опыты с вариацией дозировок реагентов

Контроль показателей флотации (извлечение, содержание Ni в концентрате)

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni при оптимальных дозировках реагентов

Требуемые ресурсы: Пробы руды, реагенты, лабораторное оборудование для флотации

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 248: «Известен пример резкого сни
жения концентрации кислорода в озерной воде, поступающей 
на фабрику. В зависимости от минерального состава руды при 
ее измельчении и классификации происходит резкое сниже…»

## №6. Оптимизация реагентного режима позволит снизить потери Cu за счёт улучшения гидрофобизации поверхности

Итоговый балл: 0.55   |   Сигнал: Раскрытый Cu в крупных/средних классах не извлечён флотацией (1,405 т Cu)

Механизм: Реагентный режим влияет на гидрофобизацию поверхности минералов

Обоснование: Из данных сигнала следует, что раскрытые зёрна Cu не извлекаются флотацией из-за недостаточной гидрофобизации. Оптимизация реагентного режима, включая использование ксантогенатов и аэрофлотов, улучшит гидрофобизацию и повысит флотируемость зёрен Cu.

Ожидаемый эффект: возврат 70–211 т Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.05 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 70–211 т Cu/период ≈ $1.3 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.29 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.70 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.80 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Реагентный режим влияет на гидрофобизацию поверхности минералов

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Необходимость лабораторных исследований для определения оптимальных дозировок

Возможные дополнительные расходы на реагенты

Дорожная карта проверки:

Лабораторные флотационные опыты с вариацией дозировок реагентов

Оценка гидрофобизации поверхности минералов

Критерий успеха: повышение извлечения Cu в пенный продукт

Требуемые ресурсы: Пробы руды, реагенты, лабораторное оборудование, время для проведения опытов

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 281: «Так, 
ввиду 
относительной 
близости 
флотационных 
свойств сульфидов меди и легко активирующегося ионами меди 
пирита их разделение представляет трудности. Вкрапленность 
сульфидов (особенно из зоны …»

## №7. Усиление контрольной флотации с увеличением аэрации и времени операции повысит извлечение Ni за счёт доизвлечения закрытых зёрен Pnt/Cp

Итоговый балл: 0.54   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (2,104 т Ni)

Механизм: Контрольная флотация снижает потери Ni с хвостами

Обоснование: Закрытые зёрна Pnt/Cp требуют доизмельчения для раскрытия. Усиление контрольной флотации позволит доизвлечь эти зёрна и повысить извлечение Ni

Ожидаемый эффект: возврат 105–210 т Ni за период (5–10% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.09 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 105–210 т Ni/период ≈ $2.6 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.23 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.77 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Контрольная флотация снижает потери Ni с хвостами

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Увеличение затрат на электроэнергию из-за повышения аэрации

Необходимость дополнительной обработки хвостов

Дорожная карта проверки:

Кинетика контрольной флотации с изменением аэрации

Подбор оптимального времени операции

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni при оптимальных параметрах контрольной флотации

Требуемые ресурсы: Возможность изменения параметров аэрации, время для проведения опытов

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

## №8. Перераспределение фронта флотации с увеличением времени первой контрольной операции повысит извлечение Ni за счёт улучшения кинетики флотации

Итоговый балл: 0.53   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (2,104 т Ni)

Механизм: Время флотации управляет кинетикой флотации

Обоснование: Недостаточное время пребывания минералов в флотомашинах приводит к недоизвлечению медленно флотируемых зёрен Ni. Увеличение времени флотации позволит улучшить кинетику процесса и повысить извлечение металлов

Ожидаемый эффект: возврат 105–316 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.13 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 105–316 т Ni/период ≈ $3.5 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.13 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.87 («Перераспределение фронта флотации для увеличения времени первой контрольной опер»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Время флотации управляет кинетикой флотации

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Увеличение времени флотации может привести к снижению производительности фабрики

Необходимость перебалансировки камер флотомашин

Дорожная карта проверки:

Кинетические опыты с изменением времени флотации

Перебалансировка камер флотомашин

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni при оптимальном времени флотации

Требуемые ресурсы: Время для проведения опытов, возможность перебалансировки камер

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

## №9. Усиление контрольной флотации позволит снизить потери Cu за счёт увеличения времени флотации

Итоговый балл: 0.52   |   Сигнал: Раскрытый Cu в крупных/средних классах не извлечён флотацией (1,405 т Cu)

Механизм: Кинетика флотации влияет на извлечение медленно флотируемых зёрен

Обоснование: Раскрытые зёрна Cu в классах +125, -125 +71, -71 +45, -45 +20 мкм флотируются плохо из-за недостаточного времени. Усиление контрольной флотации, включая увеличение времени флотации и аэрации, позволит более эффективно извлекать эти зёрна.

Ожидаемый эффект: возврат 70–211 т Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.05 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 70–211 т Cu/период ≈ $1.3 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.21 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.79 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Кинетика флотации влияет на извлечение медленно флотируемых зёрен

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Необходимость настройки параметров флотации

Возможные изменения в работе флотационных машин

Дорожная карта проверки:

Кинетика контрольной флотации с различными параметрами аэрации

Подбор оптимальных условий флотации

Критерий успеха: повышение извлечения Cu в контрольной флотации

Требуемые ресурсы: Пробы руды, флотационная машина, оборудование для аэрации, время для проведения экспериментов

Источники:

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 281: «Так, 
ввиду 
относительной 
близости 
флотационных 
свойств сульфидов меди и легко активирующегося ионами меди 
пирита их разделение представляет трудности. Вкрапленность 
сульфидов (особенно из зоны …»

## №10. Гидрометаллургическое доизвлечение неизвлекаемых форм позволит снизить потери никеля за счёт выщелачивания никеля из силикатной формы и валлериита

Итоговый балл: 0.51   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (11,162 т Ni)

Механизм: Гидрометаллургия позволяет доизвлечь никель из неизвлекаемых форм

Обоснование: Силикатная форма и валлериит являются неизвлекаемыми формами никеля, которые текущей технологией не извлекаются. Гидрометаллургическое выщелачивание может эффективно доизвлечь никель из этих форм, что приведёт к снижению потерь никеля

Ожидаемый эффект: возврат 558–1,674 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.67 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 558–1,674 т Ni/период ≈ $18.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.25 (вес 0.20) — Класс затрат: новый передел (год и более)

novelty: 0.36 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.64 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.56 (вес 0.20) — Источники: 0 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Гидрометаллургия позволяет доизвлечь никель из неизвлекаемых форм

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость разработки новой технологии выщелачивания

Возможные затраты на оборудование для гидрометаллургии

Дорожная карта проверки:

Провести лабораторное выщелачивание проб хвостов

Оценить содержание никеля в выщелоченном растворе

Определить оптимальные условия выщелачивания

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, реактивы для выщелачивания, лабораторное оборудование

## №11. Доизмельчение закрытых зёрен пентландита и халькопирита позволит снизить потери никеля за счёт увеличения степени раскрытия минералов

Итоговый балл: 0.50   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (11,162 т Ni)

Механизм: Доизмельчение снижает потери Ni за счёт увеличения степени раскрытия минералов

Обоснование: Закрытые зёрна пентландита и халькопирита требуют доизмельчения для увеличения степени раскрытия минералов. Это позволит более эффективно извлекать никель флотацией

Ожидаемый эффект: возврат 558–1,116 т Ni за период (5–10% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.50 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 558–1,116 т Ni/период ≈ $13.8 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.33 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.67 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.44 (вес 0.20) — Источники: 0 цитат из литературы; опора на 4 узлов графа знаний; механизм: Доизмельчение снижает потери Ni за счёт увеличения степени раскрытия минералов

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Увеличение затрат на электроэнергию и износ оборудования

Возможное переизмельчение минералов

Дорожная карта проверки:

Провести доизмельчение проб хвостов

Оценить степень раскрытия минералов

Выполнить флотацию доизмельчённых проб

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, мельницы, флотационные ячейки

## №12. Выделенный цикл доизмельчения проблемного класса песков с -125 +71 мкм приведёт к снижению потерь Ni за счёт более эффективного раскрытия сростков

Итоговый балл: 0.50   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,452 т Ni)

Механизм: mech_liberation

Обоснование: Закрытые сростки Ni в крупных классах (+125, -125 +71 мкм) не раскрываются при текущем измельчении. Доизмельчение позволит вскрыть сульфидные зёрна из сростков с породой, что повысит их извлечение. Согласно [1], тонкое измельчение необходимо для раскрытия сростков некоторых минералов

Ожидаемый эффект: возврат 145–290 т Ni за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.13 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 145–290 т Ni/период ≈ $3.6 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.31 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.69 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: mech_liberation

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

избыточное измельчение может привести к переизмельчению и ухудшению флотации

дополнительные затраты на электроэнергию и износ оборудования

Дорожная карта проверки:

лабораторное доизмельчение пробы хвостов в мельнице

флотация доизмельчённой пробы

сравнение результатов с исходными хвостами

критерий успеха: увеличение извлечения Ni на 10-20%

Требуемые ресурсы: пробы хвостов, лабораторная мельница, флотационные ячейки, аналитическое оборудование

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 244: «ном случае эта пленка может быть продуктом окисления и гид
ратации первого 
минерала. Флотационную активность таких 
сростков нельзя оценивать по их количественному и минераль
ному составу. Сростки ра…»

## №13. Тонкое грохочение в цикле измельчения позволит более эффективно классифицировать и направлять на доизмельчение проблемный класс песков

Итоговый балл: 0.48   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,452 т Ni)

Механизм: fine_screening

Обоснование: Неэффективная классификация пропускает крупные сростки в флотацию. Тонкое грохочение позволит более точно отделить класс песков с закрытыми сростками для последующего доизмельчения. Согласно [2], тонкое вкрапление минералов требует тщательного измельчения для их раскрытия

Ожидаемый эффект: возврат 73–218 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.09 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 73–218 т Ni/период ≈ $2.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.26 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.74 («Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: fine_screening

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

дополнительные капитальные затраты на установку тонкого грохота

увеличение нагрузки на оборудование измельчения

Дорожная карта проверки:

установка пилотного грохота на части потока

анализ гранулометрического состава разгрузок

оценка влияния на извлечение Ni

критерий успеха: снижение содержания Ni в хвостах на 5-15%

Требуемые ресурсы: пилотный грохот, оборудование для анализа гранулометрии, пробы хвостов

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 243: «трех минералов. Несмотря на то что большинство плоскостей 
разрушения проходят по границам контакта отдельных минера
лов, в ряде случаев они проходят так, что в измельченном про
дукте остаются сростки…»

## №14. Оптимизация геометрии футеровки мельниц для улучшения раскрытия сростков и снижения потерь Ni

Итоговый балл: 0.47   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,432 т Ni)

Механизм: Геометрия футеровки мельниц влияет на тонкость помола, что улучшает раскрытие сростков

Обоснование: Высокая доля крупных классов в хвостах указывает на недоизмельчение. Изменение геометрии футеровки может улучшить тонкость помола и раскрытие сростков, что приведёт к снижению потерь цветных металлов. Это подтверждается связью между тонкостью помола и раскрытием сростков в графе знаний.

Ожидаемый эффект: возврат 243–730 т Ni за период (10–30% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.29 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 243–730 т Ni/период ≈ $8.0 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.24 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.76 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Геометрия футеровки мельниц влияет на тонкость помола, что улучшает раскрытие ср

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

необходимость проведения DEM-моделирования и опытной кампании

возможное увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

DEM-моделирование для определения оптимальной геометрии футеровки

опытная кампания на одной мельнице с новой геометрией

сравнение гранулометрии и извлечения Ni до и после изменений

Требуемые ресурсы: Программное обеспечение для DEM-моделирования, время для проведения опытной кампании, аналитические инструменты для оценки гранулометрии

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

## №15. Выделенный цикл доизмельчения проблемного класса для снижения потерь Ni

Итоговый балл: 0.46   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,432 т Ni)

Механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой

Обоснование: Крупные классы в хвостах указывают на недостаточное раскрытие сростков. Выделенный цикл доизмельчения позволит более эффективно измельчать проблемные классы, улучшая раскрытие и флотацию сульфидных зёрен. Это подтверждается связью между измельчением и раскрытием сростков в графе знаний.

Ожидаемый эффект: возврат 122–486 т Ni за период (5–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.18 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 122–486 т Ni/период ≈ $5.0 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.28 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.72 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.77 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

увеличение времени и затрат на измельчение

возможное переизмельчение и образование тонких шламов

Дорожная карта проверки:

Лабораторное доизмельчение пробы хвостов

Флотация доизмельчённой пробы

Сравнение извлечения Ni до и после доизмельчения

Требуемые ресурсы: Лабораторное оборудование для измельчения и флотации, пробы хвостов, аналитические инструменты для оценки гранулометрии и извлечения

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 174: «Суммарный 
трехфазный контур прилипания значительно увеличивается, чем 
снижается удельная (приходящаяся на единицу длины трехфаз
ного контура) сила отрыва. Групповая флотация возможна при 
высокой аэ…»

## №16. Гравитационное доизвлечение из крупных классов позволит снизить потери Cu за счёт выделения плотных сульфидов

Итоговый балл: 0.43   |   Сигнал: Раскрытый Cu в крупных/средних классах не извлечён флотацией (1,405 т Cu)

Механизм: Гравитационное обогащение извлекает плотные сульфиды из крупных классов

Обоснование: В хвостах фабрики обнаружены раскрытые зёрна Cu в крупных/средних классах, которые плохо флотируются из-за большой массы. Гравитационное обогащение эффективно для извлечения крупных зёрен, что позволит снизить потери Cu.

Ожидаемый эффект: возврат 140–351 т Cu за период (10–25% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.09 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 140–351 т Cu/период ≈ $2.3 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.32 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.68 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.53 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 3 узлов графа знаний; механизм: Гравитационное обогащение извлекает плотные сульфиды из крупных классов

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Необходимость модернизации оборудования

Возможные повышенные эксплуатационные расходы

Дорожная карта проверки:

Обогащение на концентрационном столе пробы хвостов

Отсадка пробы для оценки эффективности гравитационного обогащения

Критерий успеха: увеличение извлечения Cu в гравитационном концентрате

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, концентрационный стол, оборудование для отсадки, время для проведения экспериментов

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 290: «Остальная часть меди переходит в никелевый кон
центрат, который по своему составу правильнее считать медно
никелевым. Характерное для медно-никелевых руд тонкое прорастание 
сульфидов меди и никеля и …»

## №17. Тонкое грохочение в цикле измельчения для улучшения селективности разделения и снижения потерь Ni

Итоговый балл: 0.43   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,432 т Ni)

Механизм: Тонкое грохочение улучшает классификацию и предотвращает проскок крупных частиц

Обоснование: Проскок крупных частиц в флотацию указывает на неэффективную классификацию. Тонкое грохочение позволит более точно классифицировать частицы по размеру, предотвращая проскок крупных классов и улучшая селективность разделения. Это подтверждается связью между классификацией и селективностью разделения в графе знаний.

Ожидаемый эффект: возврат 170–365 т Ni за период (7–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.16 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 170–365 т Ni/период ≈ $4.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.26 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.74 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Тонкое грохочение улучшает классификацию и предотвращает проскок крупных частиц

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

необходимость установки и настройки пилотного грохота

возможное увеличение затрат на обслуживание

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Контроль гранулометрии и извлечения Ni до и после грохочения

Анализ влияния тонкого грохочения на селективность разделения

Требуемые ресурсы: Пилотный грохот, время для установки и настройки, аналитические инструменты для оценки гранулометрии и извлечения

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

## №18. Изменение геометрии футеровки мельниц позволит улучшить раскрытие сростков за счёт оптимизации траектории движения шаров

Итоговый балл: 0.42   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,452 т Ni)

Механизм: liner_geometry

Обоснование: Геометрия футеровки влияет на траекторию движения шаров и энергию удара, что в свою очередь влияет на измельчение и раскрытие сростков. Оптимизация геометрии футеровки может улучшить раскрытие сростков Ni

Ожидаемый эффект: возврат 73–145 т Ni за период (5–10% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.07 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 73–145 т Ni/период ≈ $1.8 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.15 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.85 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.56 (вес 0.20) — Источники: 0 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: liner_geometry

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

неверная оптимизация геометрии может привести к ухудшению измельчения

затраты на моделирование и замену футеровки

Дорожная карта проверки:

DEM-моделирование различных вариантов геометрии футеровки

опытная кампания на одной мельнице с новой футеровкой

сравнение результатов измельчения и флотации

критерий успеха: увеличение извлечения Ni на 5-10%

Требуемые ресурсы: программное обеспечение для DEM-моделирования, новая футеровка, пробы руды, аналитическое оборудование

# 3. Методика

Гипотезы сгенерированы системой «Фабрика гипотез»: диагностические правила квантифицируют потери по данным отчёта института (классы крупности × минералогия), граф знаний связывает формы потерь с управляемыми параметрами и механизмами, языковая модель (YandexGPT) формулирует проверяемые гипотезы строго на основе извлечённого контекста и литературы. Ранжирование — взвешенная сумма пяти объяснимых критериев; вклад каждого критерия приведён в разборе оценки.