# Фабрика гипотез — отчёт по генерации исследовательской повестки

Цель: Снизить потери цветных металлов с хвостами фабрики КГМК (Ni: 10,392 т, Cu: 4,230 т за период)

Ограничения: нет

Источник данных: Хвосты КГМК.xlsx

# 1. Диагностика потерь (факты из отчёта института)

## Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) — 3,865 т Ni+Cu

Класс -10 мкм составляет 30% массы потока «хвосты породные» (типично 15–20%). В тонких классах сосредоточено 3,865 т Ni. Вероятная причина — переизмельчение: неэффективная классификация возвращает готовый по крупности материал в мельницы.

## Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) — 2,571 т Ni

В потоке «хвосты породные» 2,571 т Ni (25% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) — 2,552 т Ni

2,552 т Ni (25% потерь потока) — силикатная форма и валлериит, текущей флотационной технологией не извлекаются. Это ограничивает достижимый эффект настройки флотации; долгосрочный вариант — гидрометаллургия.

## Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) — 2,088 т Ni

В потоке «хвосты породные» 2,088 т Ni (20% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+71 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

## Раскрытый Cu в шламах (потери флотации тонких классов) — 1,601 т Cu

В потоке «хвосты породные» 1,601 т Cu (38% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-20 +10, -10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) — 1,135 т Cu

В потоке «хвосты породные» 1,135 т Cu (27% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+71 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

# 2. Ранжированные гипотезы

## №1. Оптимизация реагентного режима с увеличением дозировки ксантогената и изменением порядка подачи реагентов приведёт к снижению потерь Ni за счёт улучшения флотируемости раскрытых зёрен

Итоговый балл: 0.77   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (2,571 т Ni)

Механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотации

Обоснование: Из сигнала видно, что раскрытый Ni в шламах не извлекается флотацией из-за недостаточной кинетики. Оптимизация реагентного режима позволит улучшить адсорбцию собирателя на поверхности сульфидов и повысить их флотируемость. Это приведёт к снижению потерь металла с хвостами

Ожидаемый эффект: возврат 257–643 т Ni за период (10–25% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.78 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 257–643 т Ni/период ≈ $7.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.30 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.70 («Добавление реагента Finfix 300 в контактные чаны перед основной флотацией»)

evidence: 0.77 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотаци

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

перерасход реагентов

увеличение стоимости флотации

Дорожная карта проверки:

провести лабораторные флотационные опыты с вариацией дозировок ксантогената

сравнить показатели извлечения Ni при разных режимах

критерий успеха: повышение извлечения Ni на 10-25%

Требуемые ресурсы: пробы руды, реагенты, флотационная установка, аналитическое оборудование

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 248: «Известен пример резкого сни
жения концентрации кислорода в озерной воде, поступающей 
на фабрику. В зависимости от минерального состава руды при 
ее измельчении и классификации происходит резкое сниже…»

## №2. Усиление контрольной флотации с увеличением аэрации и добавлением промежуточных контактных чанов приведёт к снижению потерь Ni за счёт повышения эффективности извлечения раскрытых зёрен

Итоговый балл: 0.70   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (2,571 т Ni)

Механизм: Увеличение аэрации и времени агитации улучшает кинетику флотации

Обоснование: Из сигнала видно, что тонкие частицы Ni не извлекаются флотацией из-за недостаточной кинетики и переизмельчения. Усиление контрольной флотации с увеличением аэрации и добавлением промежуточных контактных чанов позволит улучшить условия флотации и более полно извлечь раскрытые зёрна

Ожидаемый эффект: возврат 180–514 т Ni за период (7–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.60 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 180–514 т Ni/период ≈ $5.7 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.27 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.74 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Увеличение аэрации и времени агитации улучшает кинетику флотации

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

увеличение капитальных затрат на модернизацию

повышение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

провести кинетические опыты контрольной флотации с изменением аэрации

добавить промежуточные контактные чаны

критерий успеха: повышение извлечения Ni на 7-20%

Требуемые ресурсы: флотомашины, контактные чаны, аэрационное оборудование, время на модернизацию

Источники:

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 148: «ного улучшения флотационных показателей или даже при их 
некотором ухудшении. Кроме того, эти ноны могут влиять на закрепление соби-' 
рателя и даже вытеснять его с поверхности минерала. Закрепление и…»

## №3. Замена спиральных классификаторов на гидроциклоны приведёт к снижению потерь Ni+Cu за счёт повышения эффективности классификации

Итоговый балл: 0.67   |   Сигнал: Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) (3,865 т Ni+Cu)

Механизм: Классификация

Обоснование: Неэффективная классификация приводит к переизмельчению и потере цветных металлов с хвостами. Замена спиральных классификаторов на гидроциклоны улучшит разделение по крупности, снижая количество тонких шламов и повышая эффективность флотации.

Ожидаемый эффект: возврат 387–773 т Ni+Cu за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 1.00 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 387–773 т Ni+Cu/период ≈ $9.6 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.21 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.79 («Полная замена классификаторов на гидроциклоны»)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Классификация

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Высокие затраты на модернизацию оборудования

Возможные проблемы с интеграцией гидроциклонов в существующую схему

Дорожная карта проверки:

Установка пилотной батареи гидроциклонов на одной секции

Анализ гранулометрического состава хвостов

Сравнение эффективности классификации

Требуемые ресурсы: Гидроциклоны, монтажное оборудование, время на проведение испытаний

Источники:

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 174: «Суммарный 
трехфазный контур прилипания значительно увеличивается, чем 
снижается удельная (приходящаяся на единицу длины трехфаз
ного контура) сила отрыва. Групповая флотация возможна при 
высокой аэ…»

## №4. Выделенный цикл доизмельчения проблемного класса песков/промпродукта приведёт к снижению потерь Ni за счёт улучшения раскрытия сростков

Итоговый балл: 0.65   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (2,088 т Ni)

Механизм: Раскрытие сростков (mech_liberation)

Обоснование: Закрытые сростки Pnt/Cp крупных классов (+71 мкм) не раскрываются при текущем измельчении. Доизмельчение позволит вскрыть сульфидные зёрна из сростков с породой, улучшив их контакт с реагентами и флотацию. Это соответствует рекомендациям [1] о необходимости тонкого измельчения для раскрытия сростков.

Ожидаемый эффект: возврат 209–522 т Ni за период (10–25% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.63 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 209–522 т Ni/период ≈ $6.0 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.30 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.70 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Раскрытие сростков (mech_liberation)

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Избыточное измельчение может привести к переизмельчению и ухудшению флотации

Увеличение энергопотребления и затрат на доизмельчение

Дорожная карта проверки:

Лабораторное доизмельчение пробы хвостов до -71 мкм

Проведение флотации доизмельчённой пробы

Сравнение результатов флотации с исходными хвостами

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni на 10-25%

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, лабораторная мельница, флотационные ячейки, аналитическое оборудование

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 244: «ном случае эта пленка может быть продуктом окисления и гид
ратации первого 
минерала. Флотационную активность таких 
сростков нельзя оценивать по их количественному и минераль
ному составу. Сростки ра…»

## №5. Настройка гидроциклонов с уменьшением диаметра песковой насадки на 2 мм приведёт к снижению потерь Ni+Cu за счёт улучшения классификации и уменьшения переизмельчения

Итоговый балл: 0.64   |   Сигнал: Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) (3,865 т Ni+Cu)

Механизм: Разделение по крупности

Обоснование: Высокая доля шламового класса -10 мкм указывает на переизмельчение, вызванное неэффективной классификацией. Уменьшение диаметра песковой насадки гидроциклона улучшит разделение по крупности, снижая количество тонких шламов и повышая эффективность флотации. Это приведёт к снижению потерь цветных металлов с хвостами фабрики.

Ожидаемый эффект: возврат 193–580 т Ni+Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.67 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 193–580 т Ni+Cu/период ≈ $6.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.16 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.84 («Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8»)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Разделение по крупности

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Некорректная настройка может привести к ухудшению классификации

Увеличение затрат на обслуживание гидроциклонов

Дорожная карта проверки:

Замена насадок на одной батарее гидроциклонов

Опробование разгрузок

Анализ гранулометрического состава хвостов

Требуемые ресурсы: Песковые насадки, измерительное оборудование, время на проведение испытаний

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

## №6. Перераспределение фронта флотации с увеличением времени первой контрольной операции приведёт к снижению потерь Ni за счёт более полного извлечения медленно флотируемых зёрен

Итоговый балл: 0.63   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (2,571 т Ni)

Механизм: Увеличение времени флотации улучшает кинетику флотации

Обоснование: Из сигнала видно, что тонкие частицы Ni (-10 мкм) имеют малую вероятность закрепления на пузырьке из-за недостаточного времени флотации. Увеличение времени первой контрольной операции позволит более полно извлечь медленно флотируемые зёрна и снизить потери металла

Ожидаемый эффект: возврат 129–386 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.44 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 129–386 т Ni/период ≈ $4.2 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.16 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.84 («Перераспределение фронта флотации для увеличения времени первой контрольной опер»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Увеличение времени флотации улучшает кинетику флотации

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

снижение производительности флотомашин

увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

провести кинетические опыты с изменением времени флотации

перебалансировать камеры флотомашин

критерий успеха: повышение извлечения Ni на 5-15%

Требуемые ресурсы: флотомашины, аналитическое оборудование, время на перебалансировку

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

## №7. Оптимизация реагентного режима с увеличением дозировки ксантогената и корректировкой pH повысит извлечение меди за счёт улучшения гидрофобизации поверхности минералов

Итоговый балл: 0.61   |   Сигнал: Раскрытый Cu в шламах (потери флотации тонких классов) (1,601 т Cu)

Механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотации и гидрофобизацию поверхности

Обоснование: Из сигнала следует, что раскрытые зёрна Cu не извлекаются флотацией из-за недостаточной кинетики и переизмельчения. Оптимизация реагентного режима позволит улучшить адсорбцию собирателя на сульфидной поверхности и повысить флотируемость тонких классов. Согласно [2], доизвлечение меди из хвостов медной флотации возможно при pH 12 и повышенном расходе бутилового ксантогената

Ожидаемый эффект: возврат 160–400 т Cu за период (10–25% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.28 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 160–400 т Cu/период ≈ $2.7 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.32 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.68 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.92 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотаци

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

перерасход реагентов

увеличение стоимости флотации

Дорожная карта проверки:

лабораторные флотационные опыты с вариацией дозировок ксантогената

контроль pH и плотности пульпы

сравнение извлечения меди в пенный продукт

Требуемые ресурсы: пробы руды, реагенты, флотационная установка, аналитическое оборудование

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 282: «требуется). При этом ввиду характерного для сплошных суль
фидных руд тонкого срастания части медных сульфидов и пи
рита считается целесообразным проведение медной флотации 
при сравнительно крупном из…»

[5] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

## №8. Внедрение тонкого грохочения в цикле измельчения приведёт к снижению потерь Ni+Cu за счёт уменьшения переизмельчения

Итоговый балл: 0.60   |   Сигнал: Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) (3,865 т Ni+Cu)

Механизм: Разделение по крупности

Обоснование: Переизмельчение приводит к образованию тонких шламов, которые снижают эффективность флотации и увеличивают потери металлов с хвостами. Тонкое грохочение в цикле измельчения позволит своевременно выводить готовый по крупности материал из мельниц, снижая переизмельчение и повышая эффективность флотации.

Ожидаемый эффект: возврат 193–464 т Ni+Cu за период (5–12% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.57 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 193–464 т Ni+Cu/период ≈ $5.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.30 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.70 («Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения»)

evidence: 0.86 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Разделение по крупности

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Увеличение затрат на электроэнергию и обслуживание оборудования

Возможные проблемы с интеграцией тонкого грохочения в существующую схему

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Анализ гранулометрического состава хвостов

Сравнение эффективности флотации

Требуемые ресурсы: Грохот тонкого грохочения, монтажное оборудование, время на проведение испытаний

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 174: «Суммарный 
трехфазный контур прилипания значительно увеличивается, чем 
снижается удельная (приходящаяся на единицу длины трехфаз
ного контура) сила отрыва. Групповая флотация возможна при 
высокой аэ…»

## №9. Изменение геометрии футеровки мельниц улучшит раскрытие сростков и снизит потери Ni

Итоговый балл: 0.58   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (2,088 т Ni)

Механизм: Измельчение (grinding)

Обоснование: Текущая геометрия футеровки может не обеспечивать оптимального баланса ударного и истирающего воздействия на руду. Изменение геометрии футеровки позволит улучшить раскрытие сростков за счёт более эффективного измельчения, согласно [6].

Ожидаемый эффект: возврат 146–376 т Ni за период (7–18% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.45 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 146–376 т Ni/период ≈ $4.3 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.20 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.80 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Измельчение (grinding)

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Неподходящая геометрия футеровки может привести к переизмельчению или недостаточной эффективности

Увеличение затрат на замену футеровки

Дорожная карта проверки:

DEM-моделирование для подбора оптимальной геометрии футеровки

Опытная кампания на одной мельнице с новой футеровкой

Контроль гранулометрии и флотации продукта измельчения

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni на 7-18%

Требуемые ресурсы: Программное обеспечение для DEM-моделирования, новая футеровка, пробы хвостов, аналитическое оборудование

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 174: «Суммарный 
трехфазный контур прилипания значительно увеличивается, чем 
снижается удельная (приходящаяся на единицу длины трехфаз
ного контура) сила отрыва. Групповая флотация возможна при 
высокой аэ…»

## №10. Тонкое грохочение в цикле измельчения позволит снизить потери Ni за счёт более эффективного разделения классов крупности

Итоговый балл: 0.56   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (2,088 т Ni)

Механизм: Классификация (classification)

Обоснование: Текущее измельчение не обеспечивает достаточного раскрытия сростков. Тонкое грохочение позволит более эффективно разделить классы крупности, направляя крупные частицы на доизмельчение, а тонкие на флотацию. Это улучшит раскрытие сростков и флотацию, согласно [2].

Ожидаемый эффект: возврат 104–313 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.36 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 104–313 т Ni/период ≈ $3.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.26 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.74 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Классификация (classification)

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Неэффективная классификация может привести к проскоку крупных частиц в флотацию

Увеличение капитальных затрат на установку тонкого грохота

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Опробование классификации и флотации продукта грохочения

Сравнение результатов с исходным потоком

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni на 5-15%

Требуемые ресурсы: Пилотный грохот, пробы хвостов, флотационные ячейки, аналитическое оборудование

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 243: «трех минералов. Несмотря на то что большинство плоскостей 
разрушения проходят по границам контакта отдельных минера
лов, в ряде случаев они проходят так, что в измельченном про
дукте остаются сростки…»

## №11. Перераспределение фронта флотации с увеличением времени первой контрольной операции повысит извлечение меди за счёт более полного извлечения медленно флотируемых зёрен

Итоговый балл: 0.54   |   Сигнал: Раскрытый Cu в шламах (потери флотации тонких классов) (1,601 т Cu)

Механизм: Увеличение времени флотации улучшает кинетику флотации и извлечение медленно флотируемых зёрен

Обоснование: Из сигнала следует, что тонкие частицы Cu имеют малую вероятность закрепления на пузырьке из-за недостаточного времени флотации. Увеличение времени первой контрольной операции позволит более полно извлечь медленно флотируемые зёрна. Согласно [1], равномерная и безостановочная работа цеха с соблюдением оптимального расхода реагентов способствует улучшению организации процесса

Ожидаемый эффект: возврат 80–240 т Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.16 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 80–240 т Cu/период ≈ $1.5 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.17 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.83 («Перераспределение фронта флотации для увеличения времени первой контрольной опер»)

evidence: 0.86 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Увеличение времени флотации улучшает кинетику флотации и извлечение медленно фло

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

снижение производительности флотомашин

увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

кинетические опыты с изменением времени флотации

перебалансировка камер флотомашин

контроль извлечения меди в пенный продукт

Требуемые ресурсы: флотомашины, аналитическое оборудование, время на проведение опытов

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 258: «работа реагентного отделения с соблюдением оптимального 
расхода реагентов, стабилизация количества и качества посту
пающих руды и воды, надежный транспорт продуктов (особенно 
пенных) и, наконец, рав…»

[5] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

## №12. Гидрометаллургическое доизвлечение неизвлекаемых форм позволит снизить потери никеля за счёт выщелачивания силикатной формы и валлериита

Итоговый балл: 0.53   |   Сигнал: Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) (2,552 т Ni)

Механизм: Гидрометаллургическое доизвлечение

Обоснование: Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) текущей флотационной технологией не извлекаются. Гидрометаллургическое доизвлечение может позволить извлечь эти формы никеля. Это подтверждается связью между силикатной формой и валлериитом и потерями Ni с хвостами.

Ожидаемый эффект: возврат 255–765 т Ni за период (10–30% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.88 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 255–765 т Ni/период ≈ $8.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.25 (вес 0.20) — Класс затрат: новый передел (год и более)

novelty: 0.35 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.65 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.38 (вес 0.20) — Источники: 0 цитат из литературы; опора на 3 узлов графа знаний; механизм: Гидрометаллургическое доизвлечение

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость дополнительных инвестиций в новое оборудование

Возможность образования токсичных отходов

Дорожная карта проверки:

Провести лабораторное выщелачивание проб хвостов

Оценить содержание никеля в растворе

Рассчитать эффективность извлечения никеля

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, реактивы для выщелачивания, аналитическое оборудование

## №13. Доизмельчение хвостов с последующим контролем крупности помола позволит снизить потери никеля за счёт более полного раскрытия зёрен

Итоговый балл: 0.52   |   Сигнал: Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) (2,552 т Ni)

Механизм: Доизмельчение

Обоснование: Закрытый Pnt/Cp и раскрытый Pnt/Cp влияют на потери Ni с хвостами. Доизмельчение позволяет снизить эти потери за счёт более полного раскрытия зёрен и улучшения флотируемости. Это подтверждается связью между доизмельчением и снижением потерь Ni с хвостами.

Ожидаемый эффект: возврат 128–510 т Ni за период (5–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.55 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 128–510 т Ni/период ≈ $5.3 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.32 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.68 («Переход на 100% загрузку мелящих шаров диаметром 120мм»)

evidence: 0.47 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 2 узлов графа знаний; механизм: Доизмельчение

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Измельчение может привести к переизмельчению и образованию тонких шламов

Увеличение затрат на электроэнергию и износ оборудования

Дорожная карта проверки:

Провести лабораторные испытания с различными степенями измельчения

Контролировать крупность помола

Сравнить потери никеля до и после доизмельчения

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, мельница, сита для контроля крупности помола, аналитическое оборудование

Источники:

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 244: «ном случае эта пленка может быть продуктом окисления и гид
ратации первого 
минерала. Флотационную активность таких 
сростков нельзя оценивать по их количественному и минераль
ному составу. Сростки ра…»

## №14. Выделенный цикл доизмельчения проблемного класса песков с последующим грохочением повысит раскрытие сростков Cu и Ni

Итоговый балл: 0.48   |   Сигнал: Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) (1,135 т Cu)

Механизм: Раскрытие сростков

Обоснование: Закрытые сростки Cu в крупных классах (+71 мкм) не раскрываются при текущем измельчении. Доизмельчение позволит вскрыть сульфидные зёрна из сростков с породой, улучшив их флотируемость. Это соответствует данным из графа знаний о влиянии измельчения на раскрытие сростков и флотационные свойства минералов.

Ожидаемый эффект: возврат 113–284 т Cu за период (10–25% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.20 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 113–284 т Cu/период ≈ $1.9 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.29 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.71 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.86 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Раскрытие сростков

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Избыточное измельчение может привести к переизмельчению и ухудшению флотации

Увеличение энергопотребления и затрат на измельчение

Дорожная карта проверки:

Лабораторное доизмельчение пробы хвостов до -71 мкм

Флотация доизмельчённой пробы

Сравнение результатов флотации с исходным образцом

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, лабораторная мельница, флотационные ячейки, аналитическое оборудование

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 243: «трех минералов. Несмотря на то что большинство плоскостей 
разрушения проходят по границам контакта отдельных минера
лов, в ряде случаев они проходят так, что в измельченном про
дукте остаются сростки…»

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 244: «ном случае эта пленка может быть продуктом окисления и гид
ратации первого 
минерала. Флотационную активность таких 
сростков нельзя оценивать по их количественному и минераль
ному составу. Сростки ра…»

## №15. Оптимизация плотности пульпы позволит снизить потери никеля за счёт уменьшения перехода тонких частиц пустой породы в пену

Итоговый балл: 0.47   |   Сигнал: Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) (2,552 т Ni)

Механизм: Плотность пульпы

Обоснование: Применение более разбавленных пульп уменьшает переход тонких частиц пустой породы в пену, что снижает потери никеля. Это подтверждается связью между плотностью пульпы и потерями Ni с хвостами.

Ожидаемый эффект: возврат 128–383 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.44 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 128–383 т Ni/период ≈ $4.2 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.22 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.78 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.47 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 2 узлов графа знаний; механизм: Плотность пульпы

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Изменение плотности пульпы может повлиять на флотируемость других минералов

Необходимость корректировки реагентного режима

Дорожная карта проверки:

Провести лабораторные испытания с различной плотностью пульпы

Контролировать флотируемость никеля

Сравнить потери никеля при различных плотностях пульпы

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, флотационная машина, аналитическое оборудование

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

## №16. Установка промежуточных контактных чанов перед флотацией повысит извлечение меди за счёт увеличения времени агитации и улучшения адсорбции реагентов

Итоговый балл: 0.46   |   Сигнал: Раскрытый Cu в шламах (потери флотации тонких классов) (1,601 т Cu)

Механизм: Промежуточные контактные чаны увеличивают время агитации и адсорбции реагентов на поверхности минералов

Обоснование: Из сигнала следует, что тонкие частицы Cu не извлекаются флотацией из-за недостаточной кинетики и переизмельчения. Установка промежуточных контактных чанов позволит увеличить время агитации перед флотацией и улучшить адсорбцию реагентов на поверхности минералов. Согласно [5], интенсификация флотации возможна за счёт увеличения адсорбционной и флотационной активности малоактивных частиц

Ожидаемый эффект: возврат 112–288 т Cu за период (7–18% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.20 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 112–288 т Cu/период ≈ $1.9 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.25 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.75 («Добавление реагента Finfix 300 в контактные чаны перед основной флотацией»)

evidence: 0.77 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Промежуточные контактные чаны увеличивают время агитации и адсорбции реагентов н

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

увеличение капитальных затрат на модернизацию

усложнение схемы флотации

Дорожная карта проверки:

лабораторная оценка времени агитации в контактных чанах

контроль извлечения меди в пенный продукт

сравнение результатов с базовым вариантом

Требуемые ресурсы: пробы руды, реагенты, флотационная установка, аналитическое оборудование, время на проведение опытов

Источники:

[5] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

## №17. Оптимизация геометрии футеровки мельниц улучшит раскрытие сростков за счёт изменения траектории шаров и энергии удара

Итоговый балл: 0.42   |   Сигнал: Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) (1,135 т Cu)

Механизм: Измельчение

Обоснование: Геометрия футеровки влияет на траекторию движения шаров в мельнице, что, в свою очередь, влияет на раскрытие сростков минералов. Оптимизация геометрии футеровки позволит улучшить раскрытие сростков Cu и Ni, повысив их флотируемость.

Ожидаемый эффект: возврат 79–204 т Cu за период (7–18% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.14 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 79–204 т Cu/период ≈ $1.3 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.18 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.82 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Измельчение

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость моделирования и опытной кампании для определения оптимальной геометрии

Возможные дополнительные затраты на футеровку

Дорожная карта проверки:

DEM-моделирование влияния геометрии футеровки на измельчение

Опытная кампания на одной мельнице с новой футеровкой

Анализ гранулометрии и флотируемости продукта

Требуемые ресурсы: Программное обеспечение для DEM-моделирования, новая футеровка, пробы хвостов, аналитическое оборудование

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 243: «трех минералов. Несмотря на то что большинство плоскостей 
разрушения проходят по границам контакта отдельных минера
лов, в ряде случаев они проходят так, что в измельченном про
дукте остаются сростки…»

## №18. Тонкое грохочение в цикле измельчения позволит отделить крупные классы с закрытыми сростками для доизмельчения

Итоговый балл: 0.42   |   Сигнал: Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) (1,135 т Cu)

Механизм: Классификация

Обоснование: Крупные частицы с закрытыми сростками Cu пропускаются в флотацию, где они не флотируются из-за недостаточного раскрытия. Тонкое грохочение позволит отделить эти классы для последующего доизмельчения, улучшив раскрытие сростков и флотируемость минералов.

Ожидаемый эффект: возврат 57–170 т Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.11 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 57–170 т Cu/период ≈ $1.1 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.22 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.78 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Классификация

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость дополнительного оборудования и затрат на грохочение

Потенциальное увеличение потерь при грохочении

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Опробование классификации по крупности

Анализ флотируемости классифицированных фракций

Требуемые ресурсы: Пилотный грохот, пробы хвостов, флотационные ячейки, аналитическое оборудование

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

# 3. Методика

Гипотезы сгенерированы системой «Фабрика гипотез»: диагностические правила квантифицируют потери по данным отчёта института (классы крупности × минералогия), граф знаний связывает формы потерь с управляемыми параметрами и механизмами, языковая модель (YandexGPT) формулирует проверяемые гипотезы строго на основе извлечённого контекста и литературы. Ранжирование — взвешенная сумма пяти объяснимых критериев; вклад каждого критерия приведён в разборе оценки.