# Фабрика гипотез — отчёт по генерации исследовательской повестки

Цель: Снизить потери цветных металлов с хвостами фабрики НОФ мед (Ni: 5,721 т, Cu: 3,843 т за период)

Ограничения: нет

Источник данных: Хвосты НОФ мед.xlsx

# 1. Диагностика потерь (факты из отчёта института)

## Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) — 2,184 т Ni

Крупные классы (+45 мкм и выше) составляют 47% массы потока «хвосты породные» и несут 2,184 т Ni (38% потерь). Тонина помола недостаточна для полного раскрытия.

## Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) — 1,377 т Ni

В потоке «хвосты породные» 1,377 т Ni (24% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-20 +10, -10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) — 1,304 т Ni

В потоке «хвосты породные» 1,304 т Ni (23% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+125, -125 +71 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

## Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) — 938 т Cu

В потоке «хвосты породные» 938 т Cu (24% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+125 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

## Раскрытый Ni в крупных/средних классах не извлечён флотацией — 737 т Ni

737 т Ni (13% потерь потока «хвосты породные») — раскрытые зёрна в классах +125, -125 +71, -71 +45, -45 +20 мкм. Крупные раскрытые частицы флотируются плохо из-за большой массы (отрыв от пузырька) — кандидат на гравитационное доизвлечение или усиление собирателя.

## Изоморфная примесь Ni в пирротине — 711 т Ni

711 т Ni (12% потерь потока «хвосты породные») связано в решётке пирротина. Флотацией эта форма не отделяется от пирротина; вариант — магнитная сепарация пирротина в отдельный продукт с последующей переработкой (или гидрометаллургия).

## Раскрытый Cu в шламах (потери флотации тонких классов) — 603 т Cu

В потоке «хвосты породные» 603 т Cu (16% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Потери Ni с миллеритом — 251 т Ni

251 т Ni (4% потерь потока) — миллерит (NiS). Потенциально извлекаемый минерал: медленная кинетика флотации, требует адаптации реагентного режима (усиление собирателя, активация).

# 2. Ранжированные гипотезы

## №1. Выделенный цикл доизмельчения проблемного класса для повышения извлечения металлов

Итоговый балл: 0.75   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,184 т Ni)

Механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой

Обоснование: Крупные классы в хвостах указывают на недоизмельчение и недостаточное раскрытие сростков. Выделенный цикл доизмельчения позволит более эффективно раскрыть сульфидные зёрна и повысить извлечение металлов [2].

Ожидаемый эффект: возврат 218–546 т Ni за период (10–25% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 1.00 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 218–546 т Ni/период ≈ $6.3 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.25 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.75 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.77 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

технический риск: сложность организации выделенного цикла доизмельчения

экономический риск: затраты на дополнительное оборудование и электроэнергию

Дорожная карта проверки:

Лабораторное доизмельчение пробы хвостов

Флотация продукта доизмельчения

Критерий успеха: повышение извлечения Ni в концентрате

Требуемые ресурсы: Лабораторная мельница, флотационные ячейки, ситовые анализы, химический анализ

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 174: «Суммарный 
трехфазный контур прилипания значительно увеличивается, чем 
снижается удельная (приходящаяся на единицу длины трехфаз
ного контура) сила отрыва. Групповая флотация возможна при 
высокой аэ…»

## №2. Оптимизация шаровой загрузки для повышения тонности помола

Итоговый балл: 0.67   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,184 т Ni)

Механизм: Шаровая загрузка (диаметр/класс шаров) настраивает измельчение, влияя на баланс удар/истирание

Обоснование: Недостаточная тонность помола приводит к тому, что крупные частицы не могут быть подняты пузырьками на поверхность пульпы. Оптимизация шаровой загрузки позволит повысить тонность помола и улучшить флотируемость частиц [3].

Ожидаемый эффект: возврат 109–328 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.57 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 109–328 т Ni/период ≈ $3.6 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.26 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.74 («Переход на 100% загрузку мелящих шаров диаметром 120мм»)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Шаровая загрузка (диаметр/класс шаров) настраивает измельчение, влияя на баланс

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

технический риск: сложность подбора оптимального диаметра и класса шаров

экономический риск: затраты на закупку новых шаров

Дорожная карта проверки:

Опытная загрузка на одной мельнице с различными диаметрами шаров

Контроль гранулометрии продукта измельчения

Критерий успеха: повышение доли класса -71 мкм в продукте измельчения

Требуемые ресурсы: Мельница для опытной загрузки, шары разного диаметра, ситовые анализы

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

## №3. Изменение геометрии футеровки мельниц для улучшения тонности помола

Итоговый балл: 0.63   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,184 т Ni)

Механизм: Геометрия футеровки мельниц настраивает измельчение, изменяя траекторию шаров и энергию удара

Обоснование: Низкая тонность помола приводит к недоизмельчению и высоким потерям цветных металлов в хвостах. Изменение геометрии футеровки позволит улучшить тонность помола и повысить извлечение металлов за счёт более эффективного раскрытия сростков [1].

Ожидаемый эффект: возврат 109–437 т Ni за период (5–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.71 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 109–437 т Ni/период ≈ $4.5 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.12 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.88 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Геометрия футеровки мельниц настраивает измельчение, изменяя траекторию шаров и

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

технический риск: сложность моделирования и подбора оптимальной геометрии футеровки

экономический риск: высокие затраты на модернизацию футеровки

Дорожная карта проверки:

DEM-моделирование различных вариантов геометрии футеровки

Опытная кампания на одной мельнице с новой футеровкой

Критерий успеха: повышение доли класса -71 мкм в продукте измельчения

Требуемые ресурсы: Программное обеспечение для DEM-моделирования, опытная мельница, ситовые анализы

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

## №4. Оптимизация реагентного режима с увеличением дозировки ксантогената и изменением порядка подачи реагентов приведёт к снижению потерь Ni за счёт улучшения гидрофобизации поверхности минералов

Итоговый балл: 0.63   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (1,377 т Ni)

Механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотации

Обоснование: Избыточное измельчение приводит к образованию тонких шламов, которые могут снижать эффективность флотации и увеличивать потери металлов с хвостами. Оптимизация реагентного режима позволит улучшить гидрофобизацию поверхности минералов, что повысит их флотируемость и снизит потери Ni. Согласно [6], правильный подбор и дозировка реагентов могут значительно улучшить флотационные показатели

Ожидаемый эффект: возврат 69–275 т Ni за период (5–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.45 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 69–275 т Ni/период ≈ $2.8 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.32 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.68 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.77 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотаци

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Переизбыток реагентов может привести к повышенному расходу и увеличению затрат

Неправильный подбор реагентов может ухудшить флотационные показатели

Дорожная карта проверки:

Провести лабораторные флотационные опыты с вариацией дозировок реагентов

Сравнить результаты с базовым режимом

Определить оптимальную дозировку и порядок подачи реагентов

Требуемые ресурсы: Пробы руды, реагенты, флотационная установка, лабораторное оборудование

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 248: «Известен пример резкого сни
жения концентрации кислорода в озерной воде, поступающей 
на фабрику. В зависимости от минерального состава руды при 
ее измельчении и классификации происходит резкое сниже…»

## №5. Перераспределение фронта флотации с увеличением времени первой контрольной операции приведёт к снижению потерь Ni за счёт более полного извлечения раскрытых зёрен

Итоговый балл: 0.57   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (1,377 т Ni)

Механизм: Кинетика флотации (недостаточное время пребывания → недоизвлечение медленно флотируемых зёрен)

Обоснование: Недостаточное время флотации может приводить к недоизвлечению медленно флотируемых зёрен, особенно в тонких классах. Увеличение времени первой контрольной операции позволит более полно извлечь раскрытые зёрна Ni и снизить потери. Согласно [2], учёт полидисперсного характера минеральных частиц и разработка методов повышения их активности могут значительно интенсифицировать флотационный процесс

Ожидаемый эффект: возврат 69–207 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.36 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 69–207 т Ni/период ≈ $2.3 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.18 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.82 («Перераспределение фронта флотации для увеличения времени первой контрольной опер»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Кинетика флотации (недостаточное время пребывания → недоизвлечение медленно флот

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Увеличение времени флотации может привести к снижению производительности

Необходимость перебалансировки камер флотомашины

Дорожная карта проверки:

Провести кинетические опыты с различным временем флотации

Оценить влияние на извлечение Ni

Перебалансировать камеры флотомашины для оптимального распределения времени

Требуемые ресурсы: Пробы руды, флотационная установка, лабораторное оборудование

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

## №6. Выделенный цикл доизмельчения класса +125, -125 +71 мкм приведёт к снижению потерь Ni за счёт раскрытия сростков Pnt/Cp

Итоговый балл: 0.55   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,304 т Ni)

Механизм: Раскрытие сростков (mech_liberation)

Обоснование: Закрытые сростки Pnt/Cp в крупных классах (+125, -125 +71 мкм) не раскрываются при текущем измельчении. Доизмельчение этого класса позволит раскрыть сульфидные зёрна и повысить их извлечение. Это соответствует данным сигнала и выдержке [1], где указано, что некоторые сростки лучше всего раскрываются при истирании.

Ожидаемый эффект: возврат 130–261 т Ni за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.51 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 130–261 т Ni/период ≈ $3.2 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.31 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.69 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Раскрытие сростков (mech_liberation)

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Переизмельчение с образованием тонких шламов

Увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

Лабораторное доизмельчение пробы хвостов

Флотация доизмельчённой пробы

Сравнение результатов с исходными показателями

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, лабораторная мельница, флотационные ячейки

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 244: «ном случае эта пленка может быть продуктом окисления и гид
ратации первого 
минерала. Флотационную активность таких 
сростков нельзя оценивать по их количественному и минераль
ному составу. Сростки ра…»

## №7. Усиление контрольной флотации с увеличением аэрации и времени операции приведёт к снижению потерь Ni за счёт более эффективного извлечения раскрытых зёрен

Итоговый балл: 0.54   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (1,377 т Ni)

Механизм: Контрольная флотация доизвлекает закрытые полезные минералы из хвостов

Обоснование: Контрольная флотация является важным этапом в процессе флотации, позволяющим доизвлечь полезные минералы из хвостов. Увеличение аэрации и времени контрольной флотации позволит более эффективно извлечь раскрытые зёрна Ni и снизить потери. Согласно [4], изменение электрического состояния поверхности минерала может влиять на закрепление ионов собирателя и эффективность флотации

Ожидаемый эффект: возврат 41–138 т Ni за период (3–10% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.23 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 41–138 т Ni/период ≈ $1.5 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.27 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.73 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Контрольная флотация доизвлекает закрытые полезные минералы из хвостов

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Увеличение аэрации может привести к повышенному расходу энергии

Необходимость корректировки параметров флотомашины

Дорожная карта проверки:

Провести опыты с различным уровнем аэрации и временем контрольной флотации

Оценить влияние на извлечение Ni

Определить оптимальные параметры аэрации и времени

Требуемые ресурсы: Пробы руды, флотационная установка, лабораторное оборудование

Источники:

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 148: «ного улучшения флотационных показателей или даже при их 
некотором ухудшении. Кроме того, эти ноны могут влиять на закрепление соби-' 
рателя и даже вытеснять его с поверхности минерала. Закрепление и…»

## №8. Выделенный цикл доизмельчения проблемного класса песков/промпродукта приведёт к снижению потерь Cu за счёт раскрытия сростков

Итоговый балл: 0.54   |   Сигнал: Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) (938 т Cu)

Механизм: Раскрытие сростков (mech_liberation)

Обоснование: Закрытые сростки Cu в крупных классах (+125 мкм) не контактируют с реагентами из-за недостаточного измельчения. Доизмельчение позволит раскрыть сульфидные зёрна и повысить их извлечение. Это соответствует данным сигнала и подтверждается выдержками [1], [2] о необходимости оптимального измельчения для раскрытия сростков.

Ожидаемый эффект: возврат 94–188 т Cu за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.21 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 94–188 т Cu/период ≈ $1.3 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.30 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.70 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.86 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Раскрытие сростков (mech_liberation)

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Переизмельчение с образованием тонких шламов

Увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

Лабораторное доизмельчение пробы хвостов

Флотация доизмельчённой пробы

Критерий успеха: увеличение извлечения Cu на 10-20%

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, лабораторная мельница, флотационные ячейки, аналитическое оборудование

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 243: «трех минералов. Несмотря на то что большинство плоскостей 
разрушения проходят по границам контакта отдельных минера
лов, в ряде случаев они проходят так, что в измельченном про
дукте остаются сростки…»

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 244: «ном случае эта пленка может быть продуктом окисления и гид
ратации первого 
минерала. Флотационную активность таких 
сростков нельзя оценивать по их количественному и минераль
ному составу. Сростки ра…»

## №9. Оптимизация реагентного режима с усилением собирателя повысит флотируемость раскрытых зёрен никеля в крупных классах

Итоговый балл: 0.53   |   Сигнал: Раскрытый Ni в крупных/средних классах не извлечён флотацией (737 т Ni)

Механизм: Гидрофобизация поверхности минералов усиливается при оптимальном реагентном режиме

Обоснование: Раскрытые зёрна никеля в классах +125, -125 +71 мкм плохо флотируются из-за недостаточной гидрофобизации поверхности. Усиление собирателя и оптимизация реагентного режима позволят повысить флотируемость этих частиц и снизить потери Ni с хвостами. Это подтверждается влиянием реагентов на гидрофобизацию поверхности минералов [3].

Ожидаемый эффект: возврат 37–147 т Ni за период (5–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.24 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 37–147 т Ni/период ≈ $1.5 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.27 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.73 («Добавление реагента Finfix 300 в контактные чаны перед основной флотацией»)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Гидрофобизация поверхности минералов усиливается при оптимальном реагентном режи

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

неопределённость оптимального режима реагентов

возможное увеличение затрат на реагенты

Дорожная карта проверки:

лабораторные флотационные опыты с вариацией дозировок реагентов

анализ флотируемости раскрытых зёрен Ni

сравнение потерь Ni до и после оптимизации реагентного режима

Требуемые ресурсы: пробы хвостов, флотационная установка, реагенты, аналитическое оборудование

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 248: «Известен пример резкого сни
жения концентрации кислорода в озерной воде, поступающей 
на фабрику. В зависимости от минерального состава руды при 
ее измельчении и классификации происходит резкое сниже…»

## №10. Магнитная сепарация пирротина с доизмельчением магнитной фракции позволит снизить потери никеля за счёт выделения магнитного сульфида железа с примесным никелем

Итоговый балл: 0.53   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (711 т Ni)

Механизм: Магнитная сепарация выделяет пирротин (магнитная фракция с примесным Ni)

Обоснование: Изоморфная примесь Ni в пирротине составляет 711 т Ni (12% потерь потока «хвосты породные»). Высокие магнитные свойства пирротина делают целесообразным применение магнитной сепарации для выделения этой фракции с последующей переработкой. Это позволит снизить потери никеля, так как флотация не способна отделить никель от пирротина [1].

Ожидаемый эффект: возврат 71–142 т Ni за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.28 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 71–142 т Ni/период ≈ $1.8 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.28 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.71 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Магнитная сепарация выделяет пирротин (магнитная фракция с примесным Ni)

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Необходимость дополнительной установки оборудования для магнитной сепарации

Возможные затраты на доизмельчение магнитной фракции

Дорожная карта проверки:

Магнитный анализ проб хвостов

Доизмельчение магнитной фракции

Флотация магнитной фракции

Критерий успеха: снижение потерь никеля на 10-20%

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, оборудование для магнитной сепарации, мельницы для доизмельчения, флотационные машины

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 290: «концентрат. Кроме меди, никеля и серы медно-никелевые руды 
содержат кобальт, селен, теллур. Высокие магнитные свойства 
пирротина делают целесообразным в ряде случаев применение 
магнитной сепарации …»

## №11. Оптимизация шаровой загрузки (диаметр/класс шаров) приведёт к снижению потерь Cu за счёт улучшения измельчения

Итоговый балл: 0.53   |   Сигнал: Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) (938 т Cu)

Механизм: Измельчение (grinding)

Обоснование: Шаровая загрузка влияет на тонкость измельчения и раскрытие сростков. Оптимизация диаметра и класса шаров позволит улучшить измельчение и повысить извлечение Cu. Это соответствует данным сигнала и подтверждается выдержками о влиянии шаровой загрузки на процесс измельчения.

Ожидаемый эффект: возврат 47–94 т Cu за период (5–10% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.11 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 47–94 т Cu/период ≈ $0.7 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.19 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.81 («Переход на 100% загрузку мелящих шаров диаметром 120мм»)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Измельчение (grinding)

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Необходимость подбора оптимальных параметров

Возможные колебания качества измельчения

Дорожная карта проверки:

Опытная загрузка на одной мельнице

Контроль гранулометрии

Критерий успеха: снижение потерь Cu на 5-10%

Требуемые ресурсы: Мельница, шаровая загрузка разных диаметров, оборудование для контроля гранулометрии

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

## №12. Усиление контрольной флотации с увеличением аэрации повысит извлечение медленно флотируемых зёрен никеля

Итоговый балл: 0.53   |   Сигнал: Раскрытый Ni в крупных/средних классах не извлечён флотацией (737 т Ni)

Механизм: Контрольная флотация извлекает медленно флотируемые зёрна

Обоснование: Медленно флотируемые зёрна никеля теряются с хвостами из-за недостаточного времени флотации. Усиление контрольной флотации с увеличением аэрации позволит повысить извлечение этих частиц и снизить потери Ni. Это соответствует влиянию аэрации на кинетику флотации [6].

Ожидаемый эффект: возврат 37–111 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.19 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 37–111 т Ni/период ≈ $1.2 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.23 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.77 («Добавление реагента Finfix 300 в контактные чаны перед основной флотацией»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Контрольная флотация извлекает медленно флотируемые зёрна

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

необходимость корректировки параметров флотации

возможное увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

кинетические опыты контрольной флотации с вариацией аэрации

анализ извлечения Ni в контрольной флотации

сравнение потерь Ni до и после усиления контрольной флотации

Требуемые ресурсы: пробы хвостов, флотационная установка, аналитическое оборудование

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 250: «закупоривают их. Иногда в концентрированных растворах реа
генты изменяют свои свойства (например, крахмал и олеат 
натрия образуют плохо диспергируемые в воде мицеллы). § 6. РАБОТА ФЛОТАЦИОННЫХ МАШИН
…»

## №13. Тонкое грохочение в цикле измельчения позволит отделить крупные классы с закрытыми сростками Pnt/Cp и направить их на доизмельчение

Итоговый балл: 0.49   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,304 т Ni)

Механизм: Классификация (classification)

Обоснование: Текущее измельчение не обеспечивает достаточного раскрытия сростков в крупных классах. Тонкое грохочение позволит отделить эти классы и направить их на дополнительное измельчение, что повысит раскрытие сростков и извлечение Ni. Это соответствует выдержке [2], где указано, что тонкое вкрапление минералов требует особого подхода к измельчению.

Ожидаемый эффект: возврат 65–196 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.34 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 65–196 т Ni/период ≈ $2.2 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.25 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.75 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Классификация (classification)

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Увеличение сложности процесса

Дополнительные затраты на оборудование

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Контроль гранулометрии разгрузок

Сравнение показателей флотации

Требуемые ресурсы: Пилотный грохот, оборудование для контроля гранулометрии

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 243: «трех минералов. Несмотря на то что большинство плоскостей 
разрушения проходят по границам контакта отдельных минера
лов, в ряде случаев они проходят так, что в измельченном про
дукте остаются сростки…»

## №14. Тонкое грохочение в цикле измельчения позволит снизить потери Cu за счёт более эффективного разделения классов

Итоговый балл: 0.48   |   Сигнал: Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) (938 т Cu)

Механизм: Классификация (classification)

Обоснование: Неэффективная классификация пропускает крупные сростки в флотацию, что приводит к потерям Cu. Тонкое грохочение улучшит разделение классов и повысит извлечение ценных минералов. Это соответствует данным сигнала и подтверждается выдержками о важности классификации для повышения селективности разделения.

Ожидаемый эффект: возврат 47–141 т Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.14 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 47–141 т Cu/период ≈ $0.9 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.29 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.71 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Классификация (classification)

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Увеличение капитальных затрат на модернизацию

Возможное снижение производительности

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Мониторинг гранулометрического состава

Критерий успеха: снижение потерь Cu на 5-15%

Требуемые ресурсы: Пилотный грохот, оборудование для мониторинга, аналитическое оборудование

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

## №15. Гравитационное доизвлечение раскрытых зёрен никеля из крупных классов +125 мкм приведёт к снижению потерь Ni за счёт повышения эффективности извлечения крупных частиц

Итоговый балл: 0.48   |   Сигнал: Раскрытый Ni в крупных/средних классах не извлечён флотацией (737 т Ni)

Механизм: Гравитационное обогащение извлекает плотные сульфиды из крупных классов

Обоснование: В хвостах обнаружены значительные количества раскрытого Ni в крупных классах +125 мкм, которые плохо флотируются из-за большой массы. Гравитационное обогащение позволит эффективно извлечь эти крупные частицы никеля, что приведёт к снижению потерь металла с хвостами. Это соответствует опыту извлечения крупного золота гравитационными методами [1].

Ожидаемый эффект: возврат 74–221 т Ni за период (10–30% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.39 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 74–221 т Ni/период ≈ $2.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.32 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.68 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.53 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 3 узлов графа знаний; механизм: Гравитационное обогащение извлекает плотные сульфиды из крупных классов

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

необходимость модернизации оборудования

дополнительные операционные расходы

Дорожная карта проверки:

обогащение пробы хвостов на концентрационном столе

анализ содержания Ni в концентрате и хвостах

сравнение потерь Ni до и после гравитационного обогащения

Требуемые ресурсы: пробы хвостов, концентрационный стол, аналитическое оборудование

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

## №16. Оптимизация плотности пульпы позволит снизить потери никеля за счёт уменьшения перехода тонких частиц пустой породы в пену

Итоговый балл: 0.46   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (711 т Ni)

Механизм: Применение более разбавленных пульп уменьшает переход тонких частиц пустой породы в пену

Обоснование: Плотность пульпы влияет на эффективность флотации. Более разбавленные пульпы могут уменьшить переход тонких частиц пустой породы в пену, что снизит потери никеля [1].

Ожидаемый эффект: возврат 36–71 т Ni за период (5–10% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.14 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 36–71 т Ni/период ≈ $0.9 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.22 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.78 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.59 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 4 узлов графа знаний; механизм: Применение более разбавленных пульп уменьшает переход тонких частиц пустой пород

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Необходимость корректировки параметров флотации

Возможные изменения в производительности флотационных машин

Дорожная карта проверки:

Изменение плотности пульпы в лабораторных условиях

Флотация с новой плотностью пульпы

Анализ результатов флотации

Критерий успеха: снижение потерь никеля на 5-10%

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, флотационные машины, оборудование для измерения плотности пульпы

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 290: «концентрат. Кроме меди, никеля и серы медно-никелевые руды 
содержат кобальт, селен, теллур. Высокие магнитные свойства 
пирротина делают целесообразным в ряде случаев применение 
магнитной сепарации …»

## №17. Изменение геометрии футеровки мельниц позволит оптимизировать измельчение и повысить раскрытие сростков Pnt/Cp

Итоговый балл: 0.46   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,304 т Ni)

Механизм: Измельчение (grinding)

Обоснование: Текущая геометрия футеровки может не обеспечивать оптимального измельчения для раскрытия сростков. Изменение геометрии футеровки позволит настроить процесс измельчения и повысить раскрытие сростков, что приведёт к снижению потерь Ni. Это соответствует выдержке [3], где указано, что оптимизация процесса измельчения может улучшить флотационное разделение минералов.

Ожидаемый эффект: возврат 65–130 т Ni за период (5–10% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.26 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 65–130 т Ni/период ≈ $1.6 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.23 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.77 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Измельчение (grinding)

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость моделирования и опытной кампании

Возможные дополнительные затраты на футеровку

Дорожная карта проверки:

DEM-моделирование новой геометрии футеровки

Опытная кампания на одной мельнице

Сравнение показателей измельчения и флотации

Требуемые ресурсы: Программное обеспечение для DEM-моделирования, опытная мельница

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

## №18. Гидрометаллургическое доизвлечение неизвлекаемых форм позволит снизить потери никеля за счёт выщелачивания силикатной формы и валлериита

Итоговый балл: 0.44   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (711 т Ni)

Механизм: Гидрометаллургия позволяет извлекать металлы из силикатных форм и валлериита

Обоснование: Силикатная форма и валлериит являются неизвлекаемыми формами никеля текущей технологией. Гидрометаллургическое выщелачивание может позволить извлечь никель из этих форм, что снизит потери [3].

Ожидаемый эффект: возврат 36–107 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.19 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 36–107 т Ni/период ≈ $1.2 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.25 (вес 0.20) — Класс затрат: новый передел (год и более)

novelty: 0.35 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.65 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Гидрометаллургия позволяет извлекать металлы из силикатных форм и валлериита

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Высокие затраты на реагенты и оборудование для гидрометаллургии

Возможность образования токсичных отходов

Дорожная карта проверки:

Лабораторное выщелачивание проб хвостов

Анализ полученных растворов на содержание никеля

Критерий успеха: снижение потерь никеля на 5-15%

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, реагенты для выщелачивания, лабораторное оборудование для анализа

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 289: «Сплошные колчеданные руды с высоким содержанием пи
рита, где медь представлена первичным халькопиритом, можно 
флотировать по схеме прямой селективной флотации с приме
нением 
бесцианидных 
реагентных…»

# 3. Методика

Гипотезы сгенерированы системой «Фабрика гипотез»: диагностические правила квантифицируют потери по данным отчёта института (классы крупности × минералогия), граф знаний связывает формы потерь с управляемыми параметрами и механизмами, языковая модель (YandexGPT) формулирует проверяемые гипотезы строго на основе извлечённого контекста и литературы. Ранжирование — взвешенная сумма пяти объяснимых критериев; вклад каждого критерия приведён в разборе оценки.