# Фабрика гипотез — отчёт по генерации исследовательской повестки

Цель: Снизить потери цветных металлов с хвостами фабрики НОФ Вкр (Ni: 4,392 т, Cu: 1,506 т за период)

Ограничения: нет

Источник данных: Хвосты НОФ Вкр.xlsx

# 1. Диагностика потерь (факты из отчёта института)

## Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) — 2,061 т Ni

Крупные классы (+45 мкм и выше) составляют 52% массы потока «хвосты породные» и несут 2,061 т Ni (47% потерь). Тонина помола недостаточна для полного раскрытия.

## Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) — 1,372 т Ni

1,372 т Ni (31% потерь потока) — силикатная форма и валлериит, текущей флотационной технологией не извлекаются. Это ограничивает достижимый эффект настройки флотации; долгосрочный вариант — гидрометаллургия.

## Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) — 1,106 т Ni

В потоке «хвосты породные» 1,106 т Ni (25% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+125, -125 +71 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

## Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) — 854 т Ni

В потоке «хвосты породные» 854 т Ni (19% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) — 789 т Cu

В потоке «хвосты породные» 789 т Cu (52% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+125, -125 +71 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

## Изоморфная примесь Ni в пирротине — 380 т Ni

380 т Ni (9% потерь потока «хвосты породные») связано в решётке пирротина. Флотацией эта форма не отделяется от пирротина; вариант — магнитная сепарация пирротина в отдельный продукт с последующей переработкой (или гидрометаллургия).

## Раскрытый Cu в шламах (потери флотации тонких классов) — 235 т Cu

В потоке «хвосты породные» 235 т Cu (16% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

# 2. Ранжированные гипотезы

## №1. Оптимизация шаровой загрузки (диаметр/класс шаров) приведёт к снижению потерь Ni за счёт улучшения раскрытия сростков

Итоговый балл: 0.74   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,061 т Ni)

Механизм: Измельчение влияет на раскрытие сростков полезных минералов в процессе флотации

Обоснование: Недостаточное измельчение приводит к тому, что крупные частицы не могут быть подняты пузырьками на поверхность пульпы. Оптимизация диаметра и класса шаров позволит улучшить баланс ударного и истирающего воздействия, что приведёт к более тонкому помолу и лучшему раскрытию сростков. Это, в свою очередь, повысит флотируемость частиц и снизит потери цветных металлов с хвостами

Ожидаемый эффект: возврат 103–412 т Ni за период (5–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.68 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 103–412 т Ni/период ≈ $4.3 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.19 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.81 («Переход на 100% загрузку мелящих шаров диаметром 120мм»)

evidence: 0.80 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Измельчение влияет на раскрытие сростков полезных минералов в процессе флотации

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

риск переизмельчения и образования тонких шламов

увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

опытная загрузка шаров на одной мельнице

контроль гранулометрии продукта измельчения

флотация пробы с изменённой гранулометрией

критерий успеха: снижение доли крупных классов в хвостах и повышение извлечения Ni

Требуемые ресурсы: пробы руды, шаровые загрузки разного диаметра, аналитическое оборудование для гранулометрии, флотационные камеры

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

## №2. Перераспределение фронта флотации с увеличением времени первой контрольной операции приведёт к снижению потерь Ni за счёт повышения кинетики флотации

Итоговый балл: 0.63   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (854 т Ni)

Механизм: Кинетика флотации (недостаточное время пребывания → недоизвлечение медленно флотируемых зёрен)

Обоснование: Тонкие частицы Ni имеют малую вероятность закрепления на пузырьке из-за недостаточного времени флотации. Увеличение времени первой контрольной операции позволит улучшить извлечение медленно флотируемых зёрен

Ожидаемый эффект: возврат 85–256 т Ni за период (10–30% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.45 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 85–256 т Ni/период ≈ $2.8 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.14 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.85 («Перераспределение фронта флотации для увеличения времени первой контрольной опер»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Кинетика флотации (недостаточное время пребывания → недоизвлечение медленно флот

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Увеличение времени флотации может привести к снижению производительности фабрики

Дополнительные затраты на электроэнергию

Дорожная карта проверки:

Кинетические опыты с изменением времени флотации

Перебалансировка камер флотомашины

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni на 10-30%

Требуемые ресурсы: Флотомашина, пробы руды, аналитическое оборудование

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

## №3. Применение гидрометаллургического доизвлечения для извлечения никеля из неизвлекаемых форм

Итоговый балл: 0.63   |   Сигнал: Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) (1,372 т Ni)

Механизм: Гидрометаллургическое выщелачивание

Обоснование: Гидрометаллургическое выщелачивание может быть эффективным способом извлечения никеля из силикатных форм и валлериита, которые не извлекаются текущей флотационной технологией. [5], [6]

Ожидаемый эффект: возврат 206–549 т Ni за период (15–40% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 1.00 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 206–549 т Ni/период ≈ $6.2 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.25 (вес 0.20) — Класс затрат: новый передел (год и более)

novelty: 0.39 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.62 («Контроль гранулометрии руды после конусных дробилок»)

evidence: 0.68 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 3 узлов графа знаний; механизм: Гидрометаллургическое выщелачивание

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость строительства нового цеха

Высокие капитальные затраты

Дорожная карта проверки:

Провести лабораторные испытания выщелачивания проб хвостов

Оценить эффективность извлечения никеля

Сравнить результаты с ожидаемыми показателями

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, химикаты для выщелачивания, лабораторное оборудование для химического анализа

Источники:

[5] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 105: «Напротив, 
после обработки того же минерала восстановителем (5 %-ный 
раствор пирогаллола) отношение пс/пр и величина уровня Ферми 
изменились соответственно до 3,30 и 0,510 эВ, а флотационное 
извлеч…»

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

## №4. Изменение геометрии футеровки мельниц приведёт к снижению потерь Ni за счёт оптимизации траектории движения шаров

Итоговый балл: 0.63   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,061 т Ni)

Механизм: Геометрия футеровки мельниц настраивает измельчение

Обоснование: Изменение профиля футеровки позволит изменить траекторию движения шаров и энергию удара, что повлияет на тонкость помола и раскрытие сростков. Более тонкий помол улучшит флотируемость частиц и повысит извлечение цветных металлов

Ожидаемый эффект: возврат 103–309 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.55 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 103–309 т Ni/период ≈ $3.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.15 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.85 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.86 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Геометрия футеровки мельниц настраивает измельчение

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

риск увеличения износа футеровки

необходимость замены футеровки

Дорожная карта проверки:

DEM-моделирование для подбора оптимальной геометрии футеровки

опытная кампания на одной мельнице с новой футеровкой

контроль гранулометрии и флотируемости продукта измельчения

критерий успеха: снижение доли крупных классов в хвостах и повышение извлечения Ni

Требуемые ресурсы: программное обеспечение для DEM-моделирования, новая футеровка, аналитическое оборудование для гранулометрии, флотационные камеры

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 174: «Суммарный 
трехфазный контур прилипания значительно увеличивается, чем 
снижается удельная (приходящаяся на единицу длины трехфаз
ного контура) сила отрыва. Групповая флотация возможна при 
высокой аэ…»

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

## №5. Оптимизация реагентного режима с увеличением дозировки ксантогената и изменением порядка подачи реагентов приведёт к снижению потерь Ni за счёт улучшения гидрофобизации поверхности минералов

Итоговый балл: 0.62   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (854 т Ni)

Механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотации

Обоснование: Избыточное измельчение приводит к образованию тонких шламов, которые поглощают большое количество реагентов, снижая эффективность флотации крупных частиц. Оптимизация реагентного режима позволит улучшить гидрофобизацию поверхности и повысить извлечение металлов

Ожидаемый эффект: возврат 43–171 т Ni за период (5–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.28 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 43–171 т Ni/период ≈ $1.8 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.32 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.68 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.77 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотаци

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Переизбыток реагентов может привести к повышенному расходу и образованию стабильной пены

Увеличение затрат на реагенты

Дорожная карта проверки:

Лабораторные флотационные опыты с вариацией дозировок реагентов

Анализ изменения извлечения Ni при различных режимах

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni на 5-20%

Требуемые ресурсы: Пробы руды, реагенты, флотационная установка, аналитическое оборудование

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 248: «Известен пример резкого сни
жения концентрации кислорода в озерной воде, поступающей 
на фабрику. В зависимости от минерального состава руды при 
ее измельчении и классификации происходит резкое сниже…»

## №6. Усиление контрольной флотации с увеличением аэрации и добавлением промежуточных контактных чанов приведёт к снижению потерь Ni за счёт улучшения флотируемости минералов

Итоговый балл: 0.59   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (854 т Ni)

Механизм: Контрольная флотация доизвлекает закрытые полезные минералы из хвостов

Обоснование: Добавление промежуточных контактных чанов перед флотацией позволит увеличить время агитации и улучшить флотируемость минералов. Усиление контрольной флотации с увеличением аэрации повысит извлечение Ni из хвостов

Ожидаемый эффект: возврат 60–128 т Ni за период (7–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.25 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 60–128 т Ni/период ≈ $1.6 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.24 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.76 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Контрольная флотация доизвлекает закрытые полезные минералы из хвостов

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Увеличение затрат на аэрацию и дополнительное оборудование

Возможное снижение селективности флотации

Дорожная карта проверки:

Лабораторная оценка времени агитации в контактных чанах

Кинетика контрольной флотации с различной аэрацией

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni на 7-15%

Требуемые ресурсы: Промежуточные контактные чаны, аэрационное оборудование, пробы руды

Источники:

[5] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 256: «тации, поскольку в этом случае значительно упрощаются регу
лировка процесса, компоновка аппаратуры и другие эксплуата
ционные факторы. При определении точек возврата промежуточных продуктов 
необходим…»

## №7. Доизмельчение руды для повышения раскрытия минералов и улучшения флотации

Итоговый балл: 0.59   |   Сигнал: Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) (1,372 т Ni)

Механизм: Кинетика флотации

Обоснование: Доизмельчение руды может улучшить раскрытие минералов, что увеличит их поверхность для взаимодействия с реагентами. Это может ускорить кинетику флотации и повысить извлечение никеля. [3], [4]

Ожидаемый эффект: возврат 137–412 т Ni за период (10–30% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.73 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 137–412 т Ni/период ≈ $4.5 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.24 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.76 («Контроль гранулометрии руды после конусных дробилок»)

evidence: 0.62 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 2 узлов графа знаний; механизм: Кинетика флотации

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Увеличение энергопотребления

Потенциальное переизмельчение руды

Дорожная карта проверки:

Провести лабораторные испытания с различным размером помола

Оценить изменение флотируемости минералов

Сравнить результаты с базовым уровнем

Требуемые ресурсы: Пробы руды, оборудование для измельчения, лабораторное оборудование для флотации

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 43: «Вследствие неоднородности поверхности минералов 
размещение адсорбированных на ней ионов или молекул нерав
номерно: на одних участках они размещены более, а на других 
менее плотно. Флотационное повед…»

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 244: «ном случае эта пленка может быть продуктом окисления и гид
ратации первого 
минерала. Флотационную активность таких 
сростков нельзя оценивать по их количественному и минераль
ному составу. Сростки ра…»

## №8. Тонкое грохочение в цикле измельчения приведёт к снижению потерь Ni за счёт более точного разделения по крупности

Итоговый балл: 0.58   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,061 т Ni)

Механизм: Классификация предотвращает проскок крупных частиц

Обоснование: Тонкое грохочение позволит более точно разделить продукт измельчения по крупности, предотвращая проскок крупных классов в флотацию. Это улучшит селективность разделения и повысит извлечение цветных металлов

Ожидаемый эффект: возврат 62–206 т Ni за период (3–10% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.35 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 62–206 т Ni/период ≈ $2.2 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.28 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.71 («Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения»)

evidence: 0.80 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Классификация предотвращает проскок крупных частиц

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

риск снижения производительности из-за увеличения времени классификации

необходимость дополнительного оборудования

Дорожная карта проверки:

пилотный запуск тонкого грохота на части потока

контроль гранулометрии продукта классификации

флотация пробы с изменённой гранулометрией

критерий успеха: снижение доли крупных классов в хвостах и повышение извлечения Ni

Требуемые ресурсы: пилотный грохот, аналитическое оборудование для гранулометрии, флотационные камеры

Источники:

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 206: «При случайном повышении этого уровня выше заданного 
давление на заслонку увеличивается, отверстие открывается 
больше, и количество пульпы, вытекающей через отверстие, 
возрастает. При понижении уров…»

[5] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 212: «лась значительным сокращением удельного расхода электро
энергии. Двусторонний импеллер с наклонным диском имеет 
лопасти над и под ним (рис. 76,г). Нижняя часть импеллера 
засасывает пульпу по трубе и…»

## №9. Выделенный цикл доизмельчения песков/промпродукта с настройкой тонкости помола до -71 мкм приведёт к снижению потерь Cu за счёт раскрытия сростков

Итоговый балл: 0.54   |   Сигнал: Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) (789 т Cu)

Механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой

Обоснование: Закрытые сростки Cu в крупных классах (+125, -125 +71 мкм) не раскрываются измельчением. Тонкий помол улучшает раскрытие сростков минералов, что важно для флотации тонковкрапленных руд. Это позволит повысить эффективность флотации и снизить потери цветных металлов.

Ожидаемый эффект: возврат 79–158 т Cu за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.18 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 79–158 т Cu/период ≈ $1.1 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.28 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.71 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.86 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Переизмельчение тонко шламуемых сульфидов

Увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

Лабораторное доизмельчение пробы хвостов до -71 мкм

Флотация доизмельчённой пробы

Сравнение результатов флотации с исходными хвостами

Критерий успеха: увеличение извлечения Cu на 10-20%

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, мельница для тонкого измельчения, флотационная установка, аналитическое оборудование

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 243: «трех минералов. Несмотря на то что большинство плоскостей 
разрушения проходят по границам контакта отдельных минера
лов, в ряде случаев они проходят так, что в измельченном про
дукте остаются сростки…»

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

## №10. Выделенный цикл доизмельчения проблемного класса песков/промпродукта приведёт к снижению потерь Ni за счёт раскрытия сростков

Итоговый балл: 0.53   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,106 т Ni)

Механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой

Обоснование: Закрытые сростки Ni в крупных классах (+125, -125 +71 мкм) не раскрыты измельчением. Доизмельчение позволит довести тонкость помола до необходимого уровня, что улучшит раскрытие сростков и повысит эффективность флотации. Это соответствует данным о том, что флотация крупновкрапленных руд требует более тонкого измельчения для полного разделения сростков [1].

Ожидаемый эффект: возврат 111–221 т Ni за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.44 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 111–221 т Ni/период ≈ $2.7 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.31 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.69 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Переизмельчение и образование тонких шламов

Увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

Лабораторное доизмельчение пробы хвостов

Флотация доизмельчённой пробы

Анализ гранулометрического состава и содержания Ni

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, мельница, флотационная машина, аналитическое оборудование

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 244: «ном случае эта пленка может быть продуктом окисления и гид
ратации первого 
минерала. Флотационную активность таких 
сростков нельзя оценивать по их количественному и минераль
ному составу. Сростки ра…»

## №11. Оптимизация реагентного режима с использованием мягких жирных кислот и ксантогенатов для повышения извлечения никеля

Итоговый балл: 0.52   |   Сигнал: Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) (1,372 т Ni)

Механизм: Гидрофобизация поверхности

Обоснование: Мягкие жирные кислоты в сочетании с ксантогенатами могут улучшить гидрофобизацию поверхности минералов, что повысит их флотируемость. Это позволит более эффективно извлекать никель из руды, снижая потери с хвостами. [1], [2]

Ожидаемый эффект: возврат 69–274 т Ni за период (5–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.46 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 69–274 т Ni/период ≈ $2.8 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.35 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.65 («Добавление реагента Finfix 300 в контактные чаны перед основной флотацией»)

evidence: 0.62 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 2 узлов графа знаний; механизм: Гидрофобизация поверхности

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Изменение реагентного режима может потребовать дополнительной настройки оборудования

Увеличение затрат на реагенты

Дорожная карта проверки:

Провести лабораторные испытания с различными комбинациями реагентов

Оценить изменение флотируемости минералов

Сравнить результаты с базовым уровнем

Требуемые ресурсы: Пробы руды, реагенты, лабораторное оборудование для флотации

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 239: «Иногда в процессе образования руд имеет место вторичное 
обогащение, заключающееся в химическом взаимодействии час
тиц первичных минералов с растворами, содержащими соли 
других металлов. В результате…»

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 239: «тируемость ухудшается в связи с дополнительным окислением 
поверхности частиц. В зависимости от имеющейся ассоциации минералов возмож
ность их разделения флотацией может значительно изменяться. Так, н…»

## №12. Тонкое грохочение в цикле измельчения позволит снизить потери Cu за счёт более эффективного разделения по крупности

Итоговый балл: 0.52   |   Сигнал: Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) (789 т Cu)

Механизм: Грохот тонкого грохочения улучшает классификацию

Обоснование: Неэффективная классификация пропускает крупные сростки в флотацию, что приводит к потерям цветных металлов. Тонкое грохочение позволит более точно разделить материал по крупности, что улучшит эффективность флотации.

Ожидаемый эффект: возврат 39–118 т Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.12 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 39–118 т Cu/период ≈ $0.7 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.29 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.71 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.86 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Грохот тонкого грохочения улучшает классификацию

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Увеличение капитальных затрат на модернизацию

Необходимость дополнительного обслуживания оборудования

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Опробование работы грохота

Анализ разгрузок грохота

Критерий успеха: улучшение гранулометрического состава и снижение потерь Cu

Требуемые ресурсы: Пилотный грохот, пробы материала, аналитическое оборудование

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 244: «ном случае эта пленка может быть продуктом окисления и гид
ратации первого 
минерала. Флотационную активность таких 
сростков нельзя оценивать по их количественному и минераль
ному составу. Сростки ра…»

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

## №13. Изменение геометрии футеровки мельниц позволит улучшить раскрытие сростков и снизить потери Cu

Итоговый балл: 0.51   |   Сигнал: Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) (789 т Cu)

Механизм: Геометрия футеровки мельниц настраивает измельчение

Обоснование: Изменение геометрии футеровки может повлиять на траекторию шаров и энергию удара, что в свою очередь повлияет на раскрытие сростков. Это может привести к более эффективному измельчению и снижению потерь цветных металлов.

Ожидаемый эффект: возврат 39–118 т Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.12 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 39–118 т Cu/период ≈ $0.7 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.18 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.81 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.86 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Геометрия футеровки мельниц настраивает измельчение

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Необходимость моделирования и опытной кампании

Возможные изменения в энергопотреблении

Дорожная карта проверки:

DEM-моделирование новой геометрии футеровки

Опытная кампания на одной мельнице

Анализ результатов измельчения

Критерий успеха: улучшение раскрытия сростков и снижение потерь Cu

Требуемые ресурсы: Программное обеспечение для DEM-моделирования, опытная мельница, пробы материала, аналитическое оборудование

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 243: «трех минералов. Несмотря на то что большинство плоскостей 
разрушения проходят по границам контакта отдельных минера
лов, в ряде случаев они проходят так, что в измельченном про
дукте остаются сростки…»

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 244: «ном случае эта пленка может быть продуктом окисления и гид
ратации первого 
минерала. Флотационную активность таких 
сростков нельзя оценивать по их количественному и минераль
ному составу. Сростки ра…»

## №14. Тонкое грохочение в цикле измельчения позволит снизить потери Ni за счёт более эффективного разделения классов

Итоговый балл: 0.48   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,106 т Ni)

Механизм: Грохот тонкого грохочения улучшает классификацию

Обоснование: Неэффективная классификация пропускает крупные сростки в флотацию, что приводит к потерям Ni. Тонкое грохочение позволит более точно разделить классы по крупности, предотвращая проскок крупных частиц и переизмельчение тонких шламов. Это улучшит селективность разделения и повысит эффективность флотации [2].

Ожидаемый эффект: возврат 55–166 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.29 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 55–166 т Ni/период ≈ $1.8 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.27 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.73 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Грохот тонкого грохочения улучшает классификацию

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Увеличение капитальных затрат на модернизацию

Необходимость дополнительного обслуживания оборудования

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Мониторинг гранулометрического состава разгрузок

Анализ содержания Ni в хвостах

Требуемые ресурсы: Пилотный грохот, пробоотборники, аналитическое оборудование

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 243: «трех минералов. Несмотря на то что большинство плоскостей 
разрушения проходят по границам контакта отдельных минера
лов, в ряде случаев они проходят так, что в измельченном про
дукте остаются сростки…»

## №15. Изменение геометрии футеровки мельниц улучшит раскрытие сростков и снизит потери Ni

Итоговый балл: 0.47   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,106 т Ni)

Механизм: Геометрия футеровки мельниц настраивает измельчение

Обоснование: Оптимальная геометрия футеровки влияет на траекторию шаров и энергию удара, что в свою очередь влияет на тонкость измельчения и раскрытие сростков. Изменение геометрии футеровки позволит настроить процесс измельчения таким образом, чтобы достичь оптимального баланса между ударным и истирающим воздействием на руду, что улучшит раскрытие сростков и повысит эффективность флотации [3].

Ожидаемый эффект: возврат 55–166 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.29 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 55–166 т Ni/период ≈ $1.8 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.20 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.80 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Геометрия футеровки мельниц настраивает измельчение

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость проведения DEM-моделирования и опытной кампании

Увеличение затрат на футеровку

Дорожная карта проверки:

DEM-моделирование для определения оптимальной геометрии футеровки

Опытная кампания на одной мельнице

Анализ гранулометрического состава и содержания Ni

Требуемые ресурсы: Программное обеспечение для DEM-моделирования, мельница, аналитическое оборудование

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

## №16. Магнитная сепарация пирротина с доизмельчением магнитной фракции приведёт к снижению потерь никеля за счёт выделения магнитного сульфида железа с примесным никелем

Итоговый балл: 0.43   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (380 т Ni)

Механизм: Магнитная сепарация выделяет пирротин (магнитная фракция с примесным Ni)

Обоснование: Изоморфная примесь Ni в пирротине составляет 380 т Ni (9% потерь потока «хвосты породные»). Пирротин имеет высокие магнитные свойства, что делает целесообразным применение магнитной сепарации для выделения этой фракции с последующей переработкой. Это позволит снизить потери никеля, так как флотацией эта форма не отделяется от пирротина [1].

Ожидаемый эффект: возврат 38–76 т Ni за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.15 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 38–76 т Ni/период ≈ $0.9 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.31 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.69 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Магнитная сепарация выделяет пирротин (магнитная фракция с примесным Ni)

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость доизмельчения магнитной фракции

Возможные капитальные затраты на модернизацию оборудования

Дорожная карта проверки:

Магнитный анализ проб хвостов

Флотация магнитной фракции

Оценка содержания никеля в продуктах флотации

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, магнитное оборудование, флотационные ячейки, лабораторное оборудование для анализа

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 290: «концентрат. Кроме меди, никеля и серы медно-никелевые руды 
содержат кобальт, селен, теллур. Высокие магнитные свойства 
пирротина делают целесообразным в ряде случаев применение 
магнитной сепарации …»

## №17. Оптимизация плотности пульпы приведёт к снижению потерь никеля за счёт улучшения селективности разделения

Итоговый балл: 0.38   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (380 т Ni)

Механизм: Применение более разбавленных пульп уменьшает переход тонких частиц пустой породы в пену, что снижает потери никеля

Обоснование: Плотность пульпы влияет на эффективность флотации и селективность разделения. Более разбавленные пульпы могут уменьшить переход тонких частиц пустой породы в пену, тем самым снижая потери никеля [5].

Ожидаемый эффект: возврат 19–38 т Ni за период (5–10% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.08 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 19–38 т Ni/период ≈ $0.5 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.23 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.77 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.59 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 4 узлов графа знаний; механизм: Применение более разбавленных пульп уменьшает переход тонких частиц пустой пород

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость корректировки параметров флотации

Возможные изменения в производительности процесса

Дорожная карта проверки:

Изменение плотности пульпы в лабораторных условиях

Оценка влияния на содержание никеля в пенном продукте

Анализ эффективности флотации

Требуемые ресурсы: Пробы руды, флотационные ячейки, лабораторное оборудование для анализа

Источники:

[5] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 117: «Процесс образования 
поверхностных 
соединений, 
являю
щийся по своей природе химической адсорбцией, характери
зуется обычно высокой избирательностью и специфичностью, 
прочностью закрепления соответс…»

## №18. Гидрометаллургическое доизвлечение неизвлекаемых форм никеля приведёт к снижению потерь за счёт выщелачивания силикатной формы и валлериита

Итоговый балл: 0.36   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (380 т Ni)

Механизм: Гидрометаллургия позволяет извлекать металлы из сложных форм, не поддающихся флотационной обработке

Обоснование: Силикатная форма и валлериит являются формами никеля, которые текущей технологией не извлекаются. Гидрометаллургическое выщелачивание может позволить извлечь никель из этих форм, тем самым снижая потери [3].

Ожидаемый эффект: возврат 19–57 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.10 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 19–57 т Ni/период ≈ $0.6 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.25 (вес 0.20) — Класс затрат: новый передел (год и более)

novelty: 0.35 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.65 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Гидрометаллургия позволяет извлекать металлы из сложных форм, не поддающихся фло

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Высокие капитальные затраты на внедрение нового передела

Необходимость разработки и оптимизации процесса выщелачивания

Дорожная карта проверки:

Лабораторное выщелачивание проб хвостов

Анализ содержания никеля в выщелоченном растворе

Оценка эффективности процесса выщелачивания

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, реактивы для выщелачивания, лабораторное оборудование для анализа

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 289: «Сплошные колчеданные руды с высоким содержанием пи
рита, где медь представлена первичным халькопиритом, можно 
флотировать по схеме прямой селективной флотации с приме
нением 
бесцианидных 
реагентных…»

# 3. Методика

Гипотезы сгенерированы системой «Фабрика гипотез»: диагностические правила квантифицируют потери по данным отчёта института (классы крупности × минералогия), граф знаний связывает формы потерь с управляемыми параметрами и механизмами, языковая модель (YandexGPT) формулирует проверяемые гипотезы строго на основе извлечённого контекста и литературы. Ранжирование — взвешенная сумма пяти объяснимых критериев; вклад каждого критерия приведён в разборе оценки.