# Фабрика гипотез — отчёт по генерации исследовательской повестки

Цель: Снизить потери цветных металлов с хвостами фабрики ТОФ_2 (Ni: 23,756 т, Cu: 6,973 т за период)

Ограничения: нет

Источник данных: Хвосты ТОФ_2.xlsx

# 1. Диагностика потерь (факты из отчёта института)

## Изоморфная примесь Ni в пирротине — 11,162 т Ni

11,162 т Ni (63% потерь потока «хвосты пирротиновые») связано в решётке пирротина. Флотацией эта форма не отделяется от пирротина; вариант — магнитная сепарация пирротина в отдельный продукт с последующей переработкой (или гидрометаллургия).

## Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) — 9,027 т Ni+Cu

Класс -10 мкм составляет 44% массы потока «хвосты пирротиновые» (типично 15–20%). В тонких классах сосредоточено 9,027 т Ni. Вероятная причина — переизмельчение: неэффективная классификация возвращает готовый по крупности материал в мельницы.

## Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) — 2,432 т Ni

Крупные классы (+45 мкм и выше) составляют 48% массы потока «хвосты породные» и несут 2,432 т Ni (52% потерь). Тонина помола недостаточна для полного раскрытия.

## Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) — 2,104 т Ni

В потоке «хвосты пирротиновые» 2,104 т Ni (12% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) — 1,452 т Ni

В потоке «хвосты породные» 1,452 т Ni (31% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+125, -125 +71 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

## Раскрытый Cu в крупных/средних классах не извлечён флотацией — 1,405 т Cu

1,405 т Cu (39% потерь потока «хвосты породные») — раскрытые зёрна в классах +125, -125 +71, -71 +45, -45 +20 мкм. Крупные раскрытые частицы флотируются плохо из-за большой массы (отрыв от пузырька) — кандидат на гравитационное доизвлечение или усиление собирателя.

## Изоморфная примесь Ni в пирротине — 1,257 т Ni

1,257 т Ni (27% потерь потока «хвосты породные») связано в решётке пирротина. Флотацией эта форма не отделяется от пирротина; вариант — магнитная сепарация пирротина в отдельный продукт с последующей переработкой (или гидрометаллургия).

## Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) — 788 т Ni

788 т Ni (17% потерь потока) — силикатная форма и валлериит, текущей флотационной технологией не извлекаются. Это ограничивает достижимый эффект настройки флотации; долгосрочный вариант — гидрометаллургия.

## Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) — 496 т Cu

В потоке «хвосты породные» 496 т Cu (14% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+125, -125 +71 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

## Раскрытый Cu в крупных/средних классах не извлечён флотацией — 487 т Cu

487 т Cu (17% потерь потока «хвосты пирротиновые») — раскрытые зёрна в классах +71, -71 +45, -45 +20 мкм. Крупные раскрытые частицы флотируются плохо из-за большой массы (отрыв от пузырька) — кандидат на гравитационное доизвлечение или усиление собирателя.

## Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) — 475 т Ni

В потоке «хвосты породные» 475 т Ni (10% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Раскрытый Cu в шламах (потери флотации тонких классов) — 452 т Cu

В потоке «хвосты пирротиновые» 452 т Cu (16% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Раскрытый Cu в шламах (потери флотации тонких классов) — 297 т Cu

В потоке «хвосты породные» 297 т Cu (8% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

# 2. Ранжированные гипотезы

## №1. Магнитная сепарация пирротина с доизмельчением магнитной фракции позволит снизить потери никеля за счёт выделения пирротина в отдельный продукт.

Итоговый балл: 0.75   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (11,162 т Ni)

Механизм: Магнитная сепарация выделяет пирротин (магнитная фракция с примесным Ni).

Обоснование: Изоморфная примесь Ni в пирротине составляет 11,162 т Ni (63% потерь потока «хвосты пирротиновые»). Магнитная сепарация может эффективно выделить пирротин с примесным никелем в отдельный продукт, что позволит снизить потери никеля. Высокие магнитные свойства пирротина делают целесообразным применение магнитной сепарации в сочетании с флотацией [1].

Ожидаемый эффект: возврат 1,116–2,791 т Ni за период (10–25% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 1.00 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 1,116–2,791 т Ni/период ≈ $32.2 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.32 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.68 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Магнитная сепарация выделяет пирротин (магнитная фракция с примесным Ni).

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

технический риск: необходимость подбора оптимальных параметров магнитной сепарации и доизмельчения

экономический риск: затраты на модернизацию оборудования

Дорожная карта проверки:

провести магнитный анализ проб хвостов

провести флотацию магнитной фракции

оценить содержание никеля в магнитной фракции

критерий успеха: снижение потерь никеля с хвостами

Требуемые ресурсы: пробы хвостов, оборудование для магнитной сепарации и флотации, время для проведения экспериментов

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 290: «концентрат. Кроме меди, никеля и серы медно-никелевые руды 
содержат кобальт, селен, теллур. Высокие магнитные свойства 
пирротина делают целесообразным в ряде случаев применение 
магнитной сепарации …»

## №2. Оптимизация шаровой загрузки мельниц позволит снизить потери Ni+Cu за счёт уменьшения переизмельчения

Итоговый балл: 0.61   |   Сигнал: Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) (9,027 т Ni+Cu)

Механизм: Измельчение может вызывать переизмельчение / ошламование

Обоснование: Переизмельчение вызвано избыточным измельчением легко шламуемых сульфидов. Оптимизация шаровой загрузки позволит более эффективно измельчать руду, минимизируя образование тонких шламов

Ожидаемый эффект: возврат 451–1,354 т Ni+Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.46 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 451–1,354 т Ni+Cu/период ≈ $14.9 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.27 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.73 («Переход на 100% загрузку мелящих шаров диаметром 120мм»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Измельчение может вызывать переизмельчение / ошламование

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость подбора оптимальных параметров шаровой загрузки

Дополнительные затраты на закупку шаров

Дорожная карта проверки:

Опытная загрузка на одной мельнице

Контроль гранулометрии продукта измельчения

Сравнение потерь металлов в хвостах до и после внедрения

Требуемые ресурсы: Мелящие шары разного диаметра, измерительное оборудование для анализа гранулометрии, время на проведение испытаний

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

## №3. Оптимизация реагентного режима с увеличением дозировки ксантогената и аэрации улучшит флотируемость раскрытого Ni в тонких классах

Итоговый балл: 0.59   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (2,104 т Ni)

Механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотации

Обоснование: Тонкие частицы Ni (-10 мкм) имеют малую вероятность закрепления на пузырьке из-за окисления поверхности. Увеличение дозировки собирателя и улучшение аэрации повысит гидрофобизацию поверхности и улучшит флотируемость тонких частиц Ni [6].

Ожидаемый эффект: возврат 210–526 т Ni за период (10–25% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.19 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 210–526 т Ni/период ≈ $6.1 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.28 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.72 («Добавление реагента Finfix 300 в контактные чаны перед основной флотацией»)

evidence: 0.77 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Реагентный режим (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшает кинетику флотаци

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Передозировка реагентов может привести к снижению селективности флотации

Увеличение затрат на реагенты

Дорожная карта проверки:

Лабораторные флотационные опыты с вариацией дозировок ксантогената

Измерение извлечения Ni при различных условиях аэрации

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni в пенный продукт

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов флотации, реагенты, флотационная машина, аналитическое оборудование

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 248: «Известен пример резкого сни
жения концентрации кислорода в озерной воде, поступающей 
на фабрику. В зависимости от минерального состава руды при 
ее измельчении и классификации происходит резкое сниже…»

## №4. Замена спиральных классификаторов на гидроциклоны с настройкой диаметра песковой насадки позволит снизить потери Ni+Cu за счёт повышения эффективности классификации и уменьшения переизмельчения

Итоговый балл: 0.57   |   Сигнал: Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) (9,027 т Ni+Cu)

Механизм: Классификация предотвращает переизмельчение / ошламование

Обоснование: Высокая доля шламового класса -10 мкм указывает на переизмельчение, вызванное неэффективной классификацией. Замена спиральных классификаторов на гидроциклоны повысит точность классификации, своевременно выводя готовый по крупности материал из цикла измельчения и снижая образование тонких шламов

Ожидаемый эффект: возврат 903–1,805 т Ni+Cu за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.69 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 903–1,805 т Ni+Cu/период ≈ $22.3 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.18 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.82 («Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8»)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Классификация предотвращает переизмельчение / ошламование

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость подбора оптимальных параметров гидроциклонов

Капитальные затраты на замену оборудования

Дорожная карта проверки:

Установка пилотной батареи гидроциклонов на одной секции

Настройка диаметра песковой насадки

Сравнение гранулометрического состава хвостов до и после внедрения

Требуемые ресурсы: Гидроциклоны, измерительное оборудование для анализа гранулометрии, время на проведение испытаний

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

## №5. Тонкое грохочение в цикле измельчения позволит снизить потери Ni+Cu за счёт более эффективного разделения по крупности

Итоговый балл: 0.56   |   Сигнал: Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) (9,027 т Ni+Cu)

Механизм: Разделение по крупности повышает селективность разделения

Обоснование: Переизмельчение приводит к образованию тонких шламов, которые снижают эффективность флотации. Тонкое грохочение позволит более эффективно разделить материал по крупности, направляя крупные классы на дальнейшую флотацию, а тонкие шламы на переработку или утилизацию

Ожидаемый эффект: возврат 451–1,354 т Ni+Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.46 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 451–1,354 т Ni+Cu/период ≈ $14.9 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.29 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.71 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.86 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Разделение по крупности повышает селективность разделения

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость подбора оптимальных параметров грохочения

Дополнительные затраты на оборудование и электроэнергию

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Настройка параметров грохочения

Сравнение гранулометрического состава хвостов до и после внедрения

Требуемые ресурсы: Грохот тонкого грохочения, измерительное оборудование для анализа гранулометрии, время на проведение испытаний

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 174: «Суммарный 
трехфазный контур прилипания значительно увеличивается, чем 
снижается удельная (приходящаяся на единицу длины трехфаз
ного контура) сила отрыва. Групповая флотация возможна при 
высокой аэ…»

## №6. Перераспределение фронта флотации с увеличением времени первой контрольной операции повысит извлечение Ni из тонких классов

Итоговый балл: 0.54   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (2,104 т Ni)

Механизм: Кинетика флотации (недостаточное время пребывания → недоизвлечение медленно флотируемых зёрен)

Обоснование: Тонкие частицы Ni имеют малую вероятность закрепления на пузырьке из-за недостаточного времени флотации. Увеличение времени первой контрольной операции позволит более эффективно флотировать медленно флотируемые зёрна Ni [2].

Ожидаемый эффект: возврат 105–316 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.11 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 105–316 т Ni/период ≈ $3.5 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.19 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.81 («Перераспределение фронта флотации для увеличения времени первой контрольной опер»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Кинетика флотации (недостаточное время пребывания → недоизвлечение медленно флот

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Снижение производительности флотомашин

Увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

Кинетические опыты с изменением времени флотации

Перебалансировка камер флотомашин

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni в пенный продукт

Требуемые ресурсы: Флотомашины, аналитическое оборудование, время на перебалансировку камер

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

## №7. Гидрометаллургическое доизвлечение неизвлекаемых форм позволит снизить потери никеля за счёт выщелачивания никеля из силикатной формы и валлериита.

Итоговый балл: 0.53   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (11,162 т Ni)

Механизм: Гидрометаллургическое доизвлечение позволяет извлечь никель из неизвлекаемых форм.

Обоснование: Силикатная форма и валлериит являются неизвлекаемыми формами никеля, которые текущей технологией не извлекаются. Гидрометаллургическое доизвлечение может позволить извлечь никель из этих форм, что снизит потери никеля.

Ожидаемый эффект: возврат 558–1,674 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.57 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 558–1,674 т Ni/период ≈ $18.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.25 (вес 0.20) — Класс затрат: новый передел (год и более)

novelty: 0.39 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.61 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.56 (вес 0.20) — Источники: 0 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Гидрометаллургическое доизвлечение позволяет извлечь никель из неизвлекаемых фор

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

технический риск: необходимость разработки и оптимизации процесса выщелачивания

экономический риск: затраты на создание нового передела

Дорожная карта проверки:

провести лабораторное выщелачивание проб хвостов

оценить содержание никеля в растворе

критерий успеха: снижение потерь никеля с хвостами

Требуемые ресурсы: пробы хвостов, оборудование для выщелачивания, время для проведения экспериментов

## №8. Усиление контрольной флотации (камеры, аэрация) повысит извлечение медленно флотируемых зёрен Cu

Итоговый балл: 0.52   |   Сигнал: Раскрытый Cu в крупных/средних классах не извлечён флотацией (1,405 т Cu)

Механизм: Контрольная флотация извлекает медленно флотируемые зёрна

Обоснование: Из отчёта следует, что раскрытые зёрна Cu в классах +125, -125 +71 мкм флотируются плохо из-за большой массы. Усиление контрольной флотации позволит увеличить время флотации и улучшить извлечение медленно флотируемых зёрен.

Ожидаемый эффект: возврат 70–140 т Cu за период (5–10% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.03 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 70–140 т Cu/период ≈ $1.0 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.21 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.79 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Контрольная флотация извлекает медленно флотируемые зёрна

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

увеличение времени флотации

увеличение затрат на электроэнергию

Дорожная карта проверки:

кинетика контрольной флотации

подбор аэрации

критерий успеха: увеличение извлечения Cu на 5-10%

Требуемые ресурсы: пробы хвостов, флотационная установка, время на проведение экспериментов

Источники:

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 281: «Так, 
ввиду 
относительной 
близости 
флотационных 
свойств сульфидов меди и легко активирующегося ионами меди 
пирита их разделение представляет трудности. Вкрапленность 
сульфидов (особенно из зоны …»

## №9. Оптимизация реагентного режима (ксантогенат, аэрофлот, вспениватель) улучшит флотируемость раскрытых зёрен Cu

Итоговый балл: 0.51   |   Сигнал: Раскрытый Cu в крупных/средних классах не извлечён флотацией (1,405 т Cu)

Механизм: Реагентный режим влияет на гидрофобизацию поверхности минералов

Обоснование: Из отчёта следует, что раскрытые зёрна Cu в классах +125, -125 +71 мкм не извлекаются флотацией. Оптимизация реагентного режима позволит улучшить гидрофобизацию поверхности зёрен, что повысит их флотируемость.

Ожидаемый эффект: возврат 70–211 т Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.04 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 70–211 т Cu/период ≈ $1.3 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.24 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.76 («Добавление реагента Finfix 300 в контактные чаны перед основной флотацией»)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Реагентный режим влияет на гидрофобизацию поверхности минералов

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

неправильный подбор дозировок реагентов

увеличение затрат на реагенты

Дорожная карта проверки:

лабораторные флотационные опыты с вариацией дозировок реагентов

анализ флотируемости зёрен Cu

критерий успеха: увеличение извлечения Cu на 5-15%

Требуемые ресурсы: пробы хвостов, реагенты, флотационная установка, время на проведение экспериментов

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

## №10. Оптимизация плотности пульпы позволит снизить потери никеля за счёт улучшения селективности разделения.

Итоговый балл: 0.51   |   Сигнал: Изоморфная примесь Ni в пирротине (11,162 т Ni)

Механизм: Плотность пульпы влияет на селективность разделения.

Обоснование: Применение более разбавленных пульп уменьшает переход тонких частиц пустой породы в пену, что снижает потери никеля. Оптимизация плотности пульпы может улучшить селективность разделения и снизить потери никеля.

Ожидаемый эффект: возврат 558–1,116 т Ni за период (5–10% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.43 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 558–1,116 т Ni/период ≈ $13.8 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.24 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.76 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.44 (вес 0.20) — Источники: 0 цитат из литературы; опора на 4 узлов графа знаний; механизм: Плотность пульпы влияет на селективность разделения.

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

технический риск: необходимость подбора оптимальной плотности пульпы

экономический риск: возможные затраты на изменение режима флотации

Дорожная карта проверки:

провести эксперименты с различной плотностью пульпы

оценить содержание никеля в пенном продукте

критерий успеха: снижение потерь никеля с хвостами

Требуемые ресурсы: пробы руды, оборудование для флотации, время для проведения экспериментов

## №11. Выделенный цикл доизмельчения крупных классов песков с высоким содержанием закрытых сростков Pnt/Cp приведёт к снижению потерь Ni за счёт улучшения раскрытия сростков

Итоговый балл: 0.49   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,452 т Ni)

Механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой

Обоснование: Закрытые сростки Pnt/Cp в крупных классах (+125, -125 +71 мкм) не раскрываются при текущем измельчении. Доизмельчение этих классов позволит улучшить раскрытие сульфидных зёрен и повысить их извлечение. Согласно [1], тонкое измельчение необходимо для раскрытия сростков тонкодисперсных включений

Ожидаемый эффект: возврат 145–435 т Ni за период (10–30% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.15 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 145–435 т Ni/период ≈ $4.8 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.30 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.70 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Переизмельчение и образование тонких шламов

Увеличение энергопотребления

Дорожная карта проверки:

Лабораторное доизмельчение пробы хвостов с анализом гранулометрии

Флотация доизмельчённой пробы с контролем извлечения Ni

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni на 10-30%

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов, лабораторная мельница, флотационные ячейки, аналитическое оборудование

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 244: «ном случае эта пленка может быть продуктом окисления и гид
ратации первого 
минерала. Флотационную активность таких 
сростков нельзя оценивать по их количественному и минераль
ному составу. Сростки ра…»

## №12. Добавление промежуточных контактных чанов перед флотацией увеличит время агитации и улучшит флотируемость тонких частиц Ni

Итоговый балл: 0.48   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (2,104 т Ni)

Механизм: Промежуточные контактные чаны перед флотацией увеличивают время агитации

Обоснование: Тонкие частицы Ni (-10 мкм) плохо флотируются из-за малой инерции частиц и окисления поверхности. Увеличение времени агитации в промежуточных контактных чанах позволит лучше подготовить частицы к флотации [5].

Ожидаемый эффект: возврат 147–379 т Ni за период (7–18% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.14 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 147–379 т Ni/период ≈ $4.3 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.23 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.77 («Добавление реагента Finfix 300 в контактные чаны перед основной флотацией»)

evidence: 0.77 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Промежуточные контактные чаны перед флотацией увеличивают время агитации

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Увеличение капитальных затрат на установку контактных чанов

Увеличение занимаемой площади

Дорожная карта проверки:

Лабораторная оценка времени агитации в контактных чанах

Испытание на пилотном участке

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni в пенный продукт

Требуемые ресурсы: Контактные чаны, пробы хвостов флотации, аналитическое оборудование

Источники:

[5] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 256: «тации, поскольку в этом случае значительно упрощаются регу
лировка процесса, компоновка аппаратуры и другие эксплуата
ционные факторы. При определении точек возврата промежуточных продуктов 
необходим…»

## №13. Тонкое грохочение в цикле измельчения позволит отделить крупные классы с закрытыми сростками Pnt/Cp для доизмельчения, что приведёт к снижению потерь Ni

Итоговый балл: 0.48   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,452 т Ni)

Механизм: Грохот тонкого грохочения улучшает классификацию

Обоснование: Текущее измельчение не обеспечивает достаточного раскрытия закрытых сростков Pnt/Cp. Тонкое грохочение позволит отделить крупные классы с закрытыми сростками для направленного доизмельчения, улучшая общее раскрытие сростков и извлечение Ni

Ожидаемый эффект: возврат 73–290 т Ni за период (5–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.09 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 73–290 т Ni/период ≈ $3.0 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.28 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.72 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Грохот тонкого грохочения улучшает классификацию

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Увеличение капитальных затрат на установку грохота

Возможное переизмельчение при неправильной настройке

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Анализ гранулометрического состава разгрузок

Контроль извлечения Ni в флотации

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni на 5-20%

Требуемые ресурсы: Пилотный грохот, пробоотборники, аналитическое оборудование

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 243: «трех минералов. Несмотря на то что большинство плоскостей 
разрушения проходят по границам контакта отдельных минера
лов, в ряде случаев они проходят так, что в измельченном про
дукте остаются сростки…»

## №14. Изменение геометрии футеровки мельниц улучшит измельчение и раскрытие сростков Pnt/Cp, что приведёт к снижению потерь Ni

Итоговый балл: 0.47   |   Сигнал: Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) (1,452 т Ni)

Механизм: Геометрия футеровки мельниц настраивает измельчение

Обоснование: Оптимизация геометрии футеровки позволит улучшить траекторию движения шаров и энергию удара, что способствует более эффективному измельчению и раскрытию сростков. Это может привести к улучшению извлечения Ni из закрытых сростков

Ожидаемый эффект: возврат 73–218 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.07 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 73–218 т Ni/период ≈ $2.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.25 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.75 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Геометрия футеровки мельниц настраивает измельчение

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Сложность подбора оптимальной геометрии футеровки

Возможные дополнительные затраты на моделирование и опытно-промышленные испытания

Дорожная карта проверки:

DEM-моделирование для подбора оптимальной геометрии футеровки

Опытная кампания на одной мельнице с новой футеровкой

Контроль гранулометрии и извлечения Ni

Критерий успеха: увеличение извлечения Ni на 5-15%

Требуемые ресурсы: Программное обеспечение для DEM-моделирования, новая футеровка, аналитическое оборудование

Источники:

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 174: «Суммарный 
трехфазный контур прилипания значительно увеличивается, чем 
снижается удельная (приходящаяся на единицу длины трехфаз
ного контура) сила отрыва. Групповая флотация возможна при 
высокой аэ…»

## №15. Выделенный цикл доизмельчения проблемного класса для повышения извлечения металлов

Итоговый балл: 0.47   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,432 т Ni)

Механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой, что способствует повышению извлечения металлов

Обоснование: Крупные классы в хвостах указывают на необходимость дополнительного измельчения для более эффективного раскрытия сростков. Выделенный цикл доизмельчения позволит целенаправленно обрабатывать проблемный класс, что приведёт к снижению потерь цветных металлов. Это подтверждается связью между измельчением и раскрытием сростков в графе знаний.

Ожидаемый эффект: возврат 122–730 т Ni за период (5–30% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.22 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 122–730 т Ni/период ≈ $7.0 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.25 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.75 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.77 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Доизмельчение вскрывает сульфидные зёрна из сростков с породой, что способствует

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость дополнительного оборудования для доизмельчения

Возможные увеличения затрат на электроэнергию и реагенты

Дорожная карта проверки:

Лабораторное доизмельчение пробы хвостов

Флотация доизмельчённой пробы

Сравнение результатов извлечения металлов

Требуемые ресурсы: Лабораторное оборудование для измельчения и флотации, пробы хвостов

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 174: «Суммарный 
трехфазный контур прилипания значительно увеличивается, чем 
снижается удельная (приходящаяся на единицу длины трехфаз
ного контура) сила отрыва. Групповая флотация возможна при 
высокой аэ…»

## №16. Оптимизация геометрии футеровки мельниц для улучшения тонности помола

Итоговый балл: 0.44   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,432 т Ni)

Механизм: Геометрия футеровки мельниц влияет на тонность измельчения, что способствует лучшему раскрытию сростков и повышению извлечения металлов

Обоснование: Высокая доля крупных классов в хвостах указывает на недоизмельчение. Изменение геометрии футеровки может улучшить тонность помола, что приведёт к более эффективному раскрытию сростков и снижению потерь цветных металлов. Это подтверждается связью между тонностью помола и раскрытием сростков в графе знаний.

Ожидаемый эффект: возврат 243–608 т Ni за период (10–25% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.22 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 243–608 т Ni/период ≈ $7.0 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.17 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.83 («Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц»)

evidence: 0.71 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Геометрия футеровки мельниц влияет на тонность измельчения, что способствует луч

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость проведения DEM-моделирования и опытной кампании

Возможные дополнительные затраты на модернизацию

Дорожная карта проверки:

DEM-моделирование для определения оптимальной геометрии футеровки

Опытная кампания на одной мельнице с новой футеровкой

Сравнение результатов тонности помола и извлечения металлов

Требуемые ресурсы: Программное обеспечение для DEM-моделирования, опытная мельница, оборудование для анализа гранулометрии

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «3. Образование крупных, труднофлотируемых агрегатов мо
жет привести к увеличению потерь флотируемых минералов 
в хвостах. Сильно выраженное слипание частиц вредно отражается на 
флотации. Поэтому в пр…»

## №17. Гравитационное доизвлечение раскрытых зёрен Cu из крупных классов +125, -125 +71 мкм снизит потери меди с хвостами

Итоговый балл: 0.42   |   Сигнал: Раскрытый Cu в крупных/средних классах не извлечён флотацией (1,405 т Cu)

Механизм: Гравитационное обогащение извлекает плотные сульфиды из крупных классов

Обоснование: В отчёте указано, что 1,405 т Cu (39% потерь потока «хвосты породные») — раскрытые зёрна в классах +125, -125 +71 мкм. Крупные раскрытые частицы флотируются плохо из-за большой массы (отрыв от пузырька). Гравитационное обогащение эффективно для извлечения крупных зёрен, что позволит снизить потери меди.

Ожидаемый эффект: возврат 140–281 т Cu за период (10–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.06 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 140–281 т Cu/период ≈ $2.0 млн/период (оценка по цене Cu $9,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.29 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.71 («Контроль гранулометрии руды после конусных дробилок»)

evidence: 0.53 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 3 узлов графа знаний; механизм: Гравитационное обогащение извлекает плотные сульфиды из крупных классов

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

необходимость модернизации оборудования

увеличение затрат на электроэнергию

Дорожная карта проверки:

обогащение на концентрационном столе проб хвостов

отсадка пробы для определения эффективности извлечения

критерий успеха: увеличение извлечения Cu на 10-20%

Требуемые ресурсы: пробы хвостов, концентрационный стол, отсадочная машина, время на проведение экспериментов

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 290: «Остальная часть меди переходит в никелевый кон
центрат, который по своему составу правильнее считать медно
никелевым. Характерное для медно-никелевых руд тонкое прорастание 
сульфидов меди и никеля и …»

## №18. Тонкое грохочение в цикле измельчения для улучшения классификации и извлечения металлов

Итоговый балл: 0.42   |   Сигнал: Высокая доля крупных классов в хвостах (недоизмельчение) (2,432 т Ni)

Механизм: Тонкое грохочение позволяет эффективно разделять по крупности, что способствует более точной классификации и повышению извлечения металлов

Обоснование: Проскок крупных частиц в флотацию указывает на неэффективную классификацию. Тонкое грохочение в цикле измельчения позволит более точно разделять по крупности, что приведёт к улучшению классификации и снижению потерь цветных металлов. Это подтверждается связью между классификацией и извлечением металлов в графе знаний.

Ожидаемый эффект: возврат 170–486 т Ni за период (7–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.17 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 170–486 т Ni/период ≈ $5.4 млн/период (оценка по цене Ni $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.21 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.79 («Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения»)

evidence: 0.65 (вес 0.20) — Источники: 1 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Тонкое грохочение позволяет эффективно разделять по крупности, что способствует

testability: 0.60 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха не задан

Риски:

Необходимость установки пилотного грохота

Возможные увеличения затрат на обслуживание и эксплуатацию

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Анализ гранулометрии продукта грохочения

Сравнение результатов извлечения металлов

Требуемые ресурсы: Пилотный грохот, оборудование для анализа гранулометрии, пробы продукта грохочения

Источники:

[3] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 170: «Малый размер частиц обус
ловливает их огромную удельную поверхность, большую адсорб
ционную способность и более быстрое растворение. Весьма тонкие шламовые частицы, находящиеся в пульпе, 
сильно и раз…»

# 3. Методика

Гипотезы сгенерированы системой «Фабрика гипотез»: диагностические правила квантифицируют потери по данным отчёта института (классы крупности × минералогия), граф знаний связывает формы потерь с управляемыми параметрами и механизмами, языковая модель (YandexGPT) формулирует проверяемые гипотезы строго на основе извлечённого контекста и литературы. Ранжирование — взвешенная сумма пяти объяснимых критериев; вклад каждого критерия приведён в разборе оценки.