# Фабрика гипотез — отчёт по генерации исследовательской повестки

Цель: Снизить потери цветных металлов с хвостами фабрики КГМК (Ni: 10,392 т, Cu: 4,230 т за период)

Ограничения: нет

Источник данных: Хвосты КГМК.xlsx

# 1. Диагностика потерь (факты из отчёта института)

## Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) — 3,865 т Ni+Cu

Класс -10 мкм составляет 30% массы потока «хвосты породные» (типично 15–20%). В тонких классах сосредоточено 3,865 т Ni. Вероятная причина — переизмельчение: неэффективная классификация возвращает готовый по крупности материал в мельницы.

## Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) — 2,571 т Ni

В потоке «хвосты породные» 2,571 т Ni (25% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Существенные потери Ni в неизвлекаемых формах (силикаты/валлериит) — 2,552 т Ni

2,552 т Ni (25% потерь потока) — силикатная форма и валлериит, текущей флотационной технологией не извлекаются. Это ограничивает достижимый эффект настройки флотации; долгосрочный вариант — гидрометаллургия.

## Закрытые сростки Ni в крупных классах (недораскрытие) — 2,088 т Ni

В потоке «хвосты породные» 2,088 т Ni (20% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+71 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

## Раскрытый Cu в шламах (потери флотации тонких классов) — 1,601 т Cu

В потоке «хвосты породные» 1,601 т Cu (38% потерь потока) — уже раскрытые зёрна Pnt/Cp в тонких классах (-20 +10, -10 мкм). Металл раскрыт, но флотация его не извлекла: тонкие частицы имеют малую вероятность закрепления на пузырьке, поверхность легко окисляется. Признак переизмельчения и/или недостаточной кинетики флотации.

## Закрытые сростки Cu в крупных классах (недораскрытие) — 1,135 т Cu

В потоке «хвосты породные» 1,135 т Cu (27% потерь потока) находится в закрытых сростках Pnt/Cp крупных классов (+71 мкм). Сростки не раскрыты измельчением: сульфидное зерно скрыто в породе и не контактирует с реагентами. Потенциально извлекаемы после доизмельчения.

# 2. Ранжированные гипотезы

## №1. Настройка гидроциклонов с уменьшением диаметра песковых насадок с 12 на 8 приведёт к снижению потерь Ni+Cu за счёт улучшения классификации и уменьшения переизмельчения

Итоговый балл: 0.83   |   Сигнал: Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) (3,865 т Ni+Cu)

Механизм: Переизмельчение / ошламование

Обоснование: Высокая доля шламового класса -10 мкм указывает на переизмельчение, вызванное неэффективной классификацией. Уменьшение диаметра песковой насадки на гидроциклонах позволит более точно настраивать границу разделения, что улучшит классификацию и снизит переизмельчение. Это приведёт к уменьшению потерь цветных металлов с хвостами фабрики.

Ожидаемый эффект: возврат 193–773 т Ni+Cu за период (5–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 1.00 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 193–773 т Ni+Cu/период ≈ $8.0 млн/период (централизованная оценка, цена Ni+Cu $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.14 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.86 («Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8»)

evidence: 0.80 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 5 узлов графа знаний; механизм: Переизмельчение / ошламование

testability: 1.00 (вес 0.15) — План проверки: 4 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Риск ухудшения классификации при неправильном подборе диаметра насадок

Увеличение затрат на замену насадок

Дорожная карта проверки:

Замена насадок на одной батарее гидроциклонов

Опробование разгрузок

Мониторинг гранулометрического состава хвостов

Критерий успеха: снижение доли класса -10 мкм в хвостах

Требуемые ресурсы: Песковые насадки диаметром 8 мм, оборудование для замены насадок, время на проведение испытаний

Источники:

[1] Гипотезы НОФ мед.docx: «Гипотезы по результатам мозгового штурма:
1. Контроль гранулометрии руды питающей 6м мельницы
2. Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию
3. Добавление промежуточных контактных …»

[6] Гипотезы КГМК.docx: «Гипотезы по результатам мозгового штурма:
1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых …»

## №2. Оптимизация реагентного режима с увеличением дозировки собирателя и изменением порядка подачи реагентов приведёт к снижению потерь Ni за счёт повышения гидрофобизации поверхности минералов

Итоговый балл: 0.76   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (2,571 т Ni)

Механизм: Гидрофобизация поверхности

Обоснование: Из сигнала следует, что в потоке 'хвосты породные' 2,571 т Ni представлены уже раскрытыми зёрнами Pnt/Cp в тонких классах (-10 мкм), которые не были извлечены флотацией из-за недостаточной кинетики флотации и переизмельчения. Оптимизация реагентного режима позволит улучшить адсорбцию собирателя на сульфидной поверхности, повышая флотируемость тонких частиц и снижая их окисление [2], [6].

Ожидаемый эффект: возврат 129–514 т Ni за период (5–20% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.67 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 129–514 т Ni/период ≈ $5.3 млн/период (централизованная оценка, цена Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.29 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.71 («Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию»)

evidence: 0.92 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 7 узлов графа знаний; механизм: Гидрофобизация поверхности

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Передозировка реагентов может привести к ухудшению флотации

Увеличение затрат на реагенты

Дорожная карта проверки:

Провести лабораторные флотационные опыты с вариацией дозировок собирателя

Сравнить показатели извлечения Ni при различных режимах подачи реагентов

Критерий успеха: повышение извлечения Ni на 5-20% от текущего уровня

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов флотации, реагенты, флотационная машина, лабораторное оборудование для анализа

Источники:

[2] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 102: «При кон
центрациях собирателя, типичных для практики, количество 
минеральных частиц, проявляющее весьма высокую, так же 
как и весьма низкую активности, сравнительно невелико. Если 
же учесть полидис…»

[6] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 248: «Известен пример резкого сни
жения концентрации кислорода в озерной воде, поступающей 
на фабрику. В зависимости от минерального состава руды при 
ее измельчении и классификации происходит резкое сниже…»

## №3. Тонкое грохочение в цикле измельчения после второй стадии позволит снизить потери Ni+Cu за счёт более эффективного разделения по размеру

Итоговый балл: 0.71   |   Сигнал: Высокая доля шламового класса -10 мкм (переизмельчение) (3,865 т Ni+Cu)

Механизм: Проскок крупных частиц

Обоснование: Неэффективная классификация пропускает крупные сростки в флотацию, что приводит к потерям цветных металлов. Тонкое грохочение позволит более точно разделить материал по размеру, что улучшит классификацию и предотвратит проскок крупных частиц. Это приведёт к снижению потерь цветных металлов с хвостами фабрики.

Ожидаемый эффект: возврат 193–580 т Ni+Cu за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.80 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 193–580 т Ni+Cu/период ≈ $6.4 млн/период (централизованная оценка, цена Ni+Cu $16,500/т)

feasibility: 0.60 (вес 0.20) — Класс затрат: модернизация/замена узла (месяцы)

novelty: 0.30 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.70 («Магнитная сепарация надцелевого класса с последующим доизмельчением в отдельном »)

evidence: 0.86 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Проскок крупных частиц

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Риск снижения производительности из-за добавления дополнительного этапа грохочения

Увеличение затрат на оборудование и обслуживание

Дорожная карта проверки:

Установка пилотного грохота на части потока

Мониторинг гранулометрического состава хвостов

Критерий успеха: снижение доли крупных частиц в хвостах

Требуемые ресурсы: Пилотный грохот, время на проведение испытаний, персонал для мониторинга и анализа результатов

Источники:

[1] Гипотезы НОФ мед.docx: «Гипотезы по результатам мозгового штурма:
1. Контроль гранулометрии руды питающей 6м мельницы
2. Повышение целевой плотности пульпы на входе в основную флотацию
3. Добавление промежуточных контактных …»

[6] Гипотезы КГМК.docx: «Гипотезы по результатам мозгового штурма:
1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых …»

## №4. Перераспределение фронта флотации с увеличением времени первой контрольной операции приведёт к снижению потерь Ni за счёт улучшения кинетики флотации

Итоговый балл: 0.69   |   Сигнал: Раскрытый Ni в шламах (потери флотации тонких классов) (2,571 т Ni)

Механизм: Кинетика флотации

Обоснование: Из сигнала следует, что тонкие частицы Ni (-10 мкм) имеют малую вероятность закрепления на пузырьке из-за недостаточного времени флотации. Увеличение времени первой контрольной операции позволит улучшить условия для закрепления собирателя на поверхности минералов и повысить их флотируемость [1], [4].

Ожидаемый эффект: возврат 129–386 т Ni за период (5–15% от тоннажа сигнала)

Разбор оценки:

value: 0.53 (вес 0.30) — Ожидаемый возврат 129–386 т Ni/период ≈ $4.2 млн/период (централизованная оценка, цена Ni $16,500/т)

feasibility: 1.00 (вес 0.20) — Класс затрат: настройка существующего оборудования (недели)

novelty: 0.14 (вес 0.15) — Максимальная близость к известным решениям фабрик: 0.86 («Перераспределение фронта флотации для увеличения времени первой контрольной опер»)

evidence: 0.86 (вес 0.20) — Источники: 2 цитат из литературы; опора на 6 узлов графа знаний; механизм: Кинетика флотации

testability: 0.90 (вес 0.15) — План проверки: 3 шагов; критерий успеха задан

Риски:

Увеличение времени флотации может привести к снижению производительности

Необходимость перебалансировки камер флотации

Дорожная карта проверки:

Провести кинетические опыты с различными временными режимами флотации

Оценить изменение извлечения Ni при увеличении времени первой контрольной операции

Критерий успеха: повышение извлечения Ni на 5-15% от текущего уровня

Требуемые ресурсы: Пробы хвостов флотации, флотационная машина, лабораторное оборудование для анализа

Источники:

[1] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 258: «работа реагентного отделения с соблюдением оптимального 
расхода реагентов, стабилизация количества и качества посту
пающих руды и воды, надежный транспорт продуктов (особенно 
пенных) и, наконец, рав…»

[4] geokniga-flotacionnye-metody-obogashcheniya_0.pdf, с. 148: «ного улучшения флотационных показателей или даже при их 
некотором ухудшении. Кроме того, эти ноны могут влиять на закрепление соби-' 
рателя и даже вытеснять его с поверхности минерала. Закрепление и…»

# 3. Методика

Гипотезы сгенерированы системой «Фабрика гипотез»: диагностические правила квантифицируют потери по данным отчёта института (классы крупности × минералогия), граф знаний связывает формы потерь с управляемыми параметрами и механизмами, языковая модель (YandexGPT) формулирует проверяемые гипотезы строго на основе извлечённого контекста и литературы. Ранжирование — взвешенная сумма пяти объяснимых критериев; вклад каждого критерия приведён в разборе оценки.